ICS

×××

团  体  标  准

T/CHINCOLD xxxx—20**

堆石混凝土现场工艺试验规程

Specification for On-site Process Test

of Rock-Filled Concrete Dams

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                          XXXX-XX-XX实施

中国大坝工程学会  发布

前  言

根据中国大坝工程学会团体标准制修订工作安排，本标准依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的规则起草。

本标准共6章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，试验仓浇筑，试验仓检验与数据记录及数据分析与试验评定等。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利等知识产权，本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本标准由中国大坝工程学会归口。

本标准主编单位：清华大学

北京华石纳固科技有限公司

本标准参编单位：江河水利水电咨询中心有限公司

遵义水利水电勘测设计研究院

北京清河水利建设集团有限公司

四川省水利水电科学研究院

福建安澜水利水电勘察设计院有限公司

昭通市润源建设工程质量检测咨询有限公司

中国水利水电第十二工程局有限公司

贵州光文建设工程有限公司

福建省良源建设工程有限公司

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：周  虎  金  峰  乔志超  汤洪洁  张全意  李志红  陈  昊  黄杜若  王传菲  闭忠明  张长风  鲜光伟  胡俊序  徐培士  彭济斌  何涛洪  潘顺兴  林欣辉

本标准技术内容审查人：

目  次

前  言	1

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  试验仓制备	4

4.1  试验仓要求	4

4.2  试验仓准备	4

4.3  试验仓浇筑与养护	5

5  试验仓检验与数据记录	6

5.1  一般规定	6

5.2  过程质量检验与数据记录	6

5.3  浇筑质量检验与数据记录	7

6  数据分析与试验评定	9

6.1  数据分析	9

6.2  试验评定	9

标准用词说明	11

条文说明	12

1  总则	14

3.  基本规定	14

4.  试验仓浇筑	14

4.1  试验仓要求	14

4.2  试验仓准备	14

4.3  试验仓浇筑与养护	15

5.  试验仓检验与数据记录	15

5.1 一般规定	15

5.2 过程质量检验与数据记录	15

5.3 浇筑质量检验与数据记录	16

6  数据分析与试验评定	16

6.1  数据分析	16

6.2  试验评定	16

1  总则

1.0.1  为规范堆石混凝土现场工艺试验，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于水利、水电行业大中型堆石混凝土坝和堆石混凝土高坝工程的堆石混凝土现场工艺试验，其他堆石混凝土工程的现场工艺试验可参照执行。

1.0.3  本标准主要引用以下标准：

SL 31        水利水电工程钻孔压水试验规程

SL 352       水工混凝土试验规程

SL 531       大坝安全监测仪器安装标准

SL 677       水工混凝土施工规范

SL 678       胶结颗粒料筑坝技术导则

NB/T 10077   堆石混凝土筑坝技术导则

1.0.4  堆石混凝土现场工艺试验除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1 堆石混凝土 rock-filled concrete（RFC）

利用高自密实性能混凝土填充堆石体的空隙，形成完整、密实、满足设计要求的混凝土。

2.0.2 堆石混凝土坝 RFC dam

使用堆石混凝土筑成的坝。

2.0.3 高自密实性能混凝土 high performance self-compacting concrete（HSCC）

在流动性、抗离析性、自密实性能稳定性等方面高于常规要求的自密实混凝土。高自密实性能混凝土依靠自重在堆石体空隙等狭小曲折空间内长距离流动填注，可充填其中的细小孔隙。

2.0.4 堆石体  rockfill

堆石混凝土施工过程中，在仓面利用机械等方式堆积成一定厚度，具有一定孔隙率的堆石集合。

2.0.5 自密实性能  self-compacting capacity

混凝土浇注时，不加振捣施工也能依靠其自重均匀地填充到堆石体空隙的性能。

2.0.6 坍落扩展度 slump flow

衡量高自密实性能混凝土流动性的指标，通过坍落扩展度试验测定。

2.0.7 V形漏斗通过时间 V-funnel flowtime

衡量高自密实性能混凝土流动性的指标，通过V形漏斗试验测定。

2.0.8 自密实防渗层  SCC impervious zone

采用自密实混凝土作为防渗层材料，并且与坝体堆石混凝土一体化浇筑。

2.0.9 一体化浇筑  integrated casting

浇筑大坝的防渗层、廊道、垫层和孔口等与坝体堆石混凝土相接的工程部位时，与坝体堆石混凝土连续同步浇筑的工艺。

2.0.10 堆石混凝土施工层面  RFC lift joint

堆石混凝土上、下浇筑层间的结合面。

2.0.11 堆石率  rockfill ratio

单位体积堆石混凝土中堆石所占的体积比(%)。

3  基本规定

3.0.1  堆石混凝土现场工艺试验用于验证和评价工程现场开展堆石混凝土施工的能力与水平，应根据工程建设需要和设计要求开展。

3.0.2  现场工艺试验应在试验前制定专项试验方案，说明试验目的、进度计划安排、试验仓布置、浇筑与质量检验等内容，报送相关单位批准后实施；在试验完成后形成现场试验总结报告，说明现场试验实施、检测情况并对现场试验情况做出综合评价。

3.0.3  现场工艺试验应在工程现场，采用现场原材料和机械设备完成试验仓的浇筑，由检测单位完成浇筑质量检测评价。

3.0.4  堆石混凝土现场工艺试验的检验、总结和评价应于堆石混凝土主体工程正式浇筑前完成。

3.0.5  现场工艺试验的原材料和施工要求除应符合本规程外，还应符合堆石混凝土现行行业标准的有关规定。

4  试验仓制备

4.1  试验仓要求

4.1.1  现场工艺试验场地应具备材料、设备和人员进场的交通条件，试验仓可结合工程临建部分开展。

4.1.2  试验仓面的面积不宜小于50m2，其最短边长不宜小于6 m，浇筑层厚宜与正式施工一致，浇筑层不宜少于2层。

4.1.3  试验仓宜设置找平垫层，可采用常态混凝土、自密实混凝土或堆石混凝土，厚度不宜小于200mm。垫层表面应有堆石外露，高度宜为50mm～100mm且不大于堆石自身粒径的1/3，外露混凝土表面应凿毛或冲毛处理。

4.1.4  试验仓内可在短边一侧设置一体化浇筑的自密实防渗层，厚度不宜超过0.5m。

4.1.5  试验仓内堆石混凝土部位的堆石率不应低于50%。

4.2  试验仓准备

4.2.1  试验仓模板支撑宜采用外撑的方式固定，其支撑强度和刚度应能够抵抗高自密实性能混凝土产生的侧向压力，并保持接缝平直、密封良好。

4.2.2  现场试验所需原材料的品质应稳定，数量应能满足现场试验浇筑量的要求。

4.2.3  现场试验所需材料进场后，应对其进行品牌、规格、型号、等级和基本性能的复核验证，确保其与高自密实性能混凝土配合比设计报告中的内容基本一致。原材料品质发生如下变化时，应对配合比进行调整，经试验验证后方可使用。

a） 水泥和掺和料的生产厂家、品牌、种类、型号、等级或品质发生变化；

b） 细骨料的种类、产地、品质发生变化，或者细度模数变化大于±0.2；

c） 粗骨料的岩性、产地、品质等发生变化；

d） 外加剂的厂家或品牌发生变化。

4.2.4  现场试验仓正式浇筑前，应进行高自密实性能混凝土生产性试拌试验，对其拌和物出机坍落度、坍落扩展度、V形漏斗通过时间以及自密实性能稳定性进行验证。

4.2.5  试验仓内各种传感器的布设、安装应位置准确、牢固可靠，并满足试验和相关规范要求。对于先布置传感器后堆石的情况应做好传感器和引线的保护，高自密实性能混凝土的浇筑点与温度传感器的水平距离不宜小于1m。

4.3  试验仓浇筑与养护

4.3.1  试验仓堆石、浇筑、层面处理与养护等环节的工艺和措施应与正式施工基本一致，其质量应满足相关规范的要求。

4.3.2  试验仓堆石应从堆石料粒径级配、堆石饱满度等方面确保堆石率不低于50%，入仓堆石的最大粒径不宜超过1.0m。除有要求外，堆石的边界与模板的平均距离不宜超过50mm，并应避免堆石与模板发生面面接触。

4.3.3  试验仓高自密实性能混凝土浇筑宜采用泵送浇筑，浇注点的布置应单向有序，间距不宜超过5 m且不得重复使用，仓内混凝土液面上升速度不宜过快；试验仓设有一体化浇筑防渗层时，应从防渗层部位开始浇筑；不具备条件时可采用挖掘机或装载机接料浇筑。

4.3.4  试验仓施工层面应有均匀、稳固的外露堆石，外露混凝土面应凿毛或冲毛。达到试验仓顶面时，应使高自密实性能混凝土全部覆盖堆石，外观应无堆石外露，平整度符合设计要求。

4.3.5  试验仓的堆石混凝土浇筑完毕后应及时洒水养护并及时遮盖，避免阳光暴晒，养护期内应保持其表面湿润。

5  试验仓质量控制与检验

5.1  一般规定

5.1.1  现场工艺试验应在试验仓制备过程中对其主要工序和中间产品的质量进行控制，在试验仓浇筑完成后对其浇筑质量进行检验。

5.1.2  试验仓制备过程中

应对试验仓尺寸、堆石入仓、高自密实性能混凝土浇筑等环节进行控制中的过程数据进行记录，同时宜对现场投入人员、机械和各工序的施工效率进行记录。

5.1.3  试验仓浇筑质量宜通过钻检查孔和取芯的方式对其密实度和力学性能进行检验。

5.2  制备过程质量控制

5.2.1  试验仓浇筑前应根据现场工艺试验方案的要求复核试验仓的尺寸，并记录试验仓的主要尺寸参数，试验仓实际尺寸与试验方案的偏差不宜超过2%。

5.2.2  试验仓制备过程中，出现以下情况时应及时整改直至满足要求，否则不得继续试验仓制备。

a） 入仓堆石料在粒径、含泥量等方面不满足相关行业标准的规定；

b） 堆石层厚不满足试验仓设计要求；

c） 高自密实性能混凝土的自密实性能不满足相关行业标准的规定。

5.2.3  试验仓制备过程中，除了对各检验数据进行记录外，还应对高自密实性能混凝土的生产和浇筑入仓的方量进行统计并记录；具备条件时，对入仓堆石进行称重并以仓为单位记录入仓堆石质量。

5.3  浇筑质量检验

5.3.1  高自密实性能混凝土质量检验应包括下列内容：

a） 每浇筑5 m3～10 m3高自密实性能混凝土，应于入仓前取样检测其坍落度、坍落扩展度和V型漏斗通过时间，全部试验仓的检测次数不宜少于10次并全部记录。

b） 每仓堆石混凝土应成型高自密实性能混凝土立方体标准试件不少于2组，用于检测其3d和90d龄期的立方体抗压强度。

c） 有抗渗、抗冻设计要的高自密实性能混凝土，还应成型抗渗、抗冻试件各不少于2组，用于检测设计龄期的抗渗、抗冻性能。

5.3.2  浇筑密实度宜利用检查孔，通过孔内压水、孔内电视等方式检测，必要时可增加孔内声波检测，并应满足下列要求：

a） 检查孔的孔径不宜小于75mm，孔口应设置在试验仓顶面，孔底距垫层顶面距离不宜少于30cm，检查孔应穿过全部层面。每个试验仓的检查孔不宜少于3个，钻孔位置距离试验仓边界不得少于2m，孔距宜为2.0m。钻孔时顶层混凝土的龄期不宜少于14d、强度不宜低于10MPa。

b） 检查孔完成后可进行孔内电视检查，将圆柱形检测孔壁的图像绘成全孔展示图。对全孔展示图中缺陷的部位、形状、尺寸等信息应进行标记与记录，并统计缺陷面积的占比。

c） 试验仓全部混凝土达到设计龄期后可对检查孔进行压水试验检测，堆石混凝土部分的检查孔压水试验最大水压不宜超过0.3MPa；检验防渗层抗渗性时，最大水压不超过大坝所承受的最高水头，压水试验应符合SL 31的有关规定。

d） 孔内电视检查不满足要求或透水率超过3Lu时，应加密钻孔并通过孔内电视检查、压水试验和孔内声波检测等方法对缺陷进行综合评价，孔内声波检测应按照SL 352的有关规定进行。

5.3.3  试验仓堆石混凝土强度宜通过钻孔取芯与芯样检测，并应满足下列要求：

a） 取芯孔的位置要求宜与检查孔一致，取芯时间不宜早于试验仓浇筑完成后60d，芯样直径不宜小于150mm。

b） 堆石混凝土芯样编录应主要包括混凝土芯样采取率、混凝土芯样RQD、混凝土层间接触性状、空腔及气泡数量，并应拍摄芯样照片，对芯样信息进行完整记录，并对芯样断口数量及类型进行统计。

c） 堆石混凝土芯样宜根据堆石和高自密实性能混凝土体积比例不同加工成3类芯样试件，其中堆石体积占比1/3～3/4的为堆石混凝土芯样试件，只含堆石的为堆石芯样试件，不含堆石的为高自密实性能混凝土芯样试件。检测抗压强度时，芯样试件的径高比为1:1。堆石混凝土芯样试件每浇筑层不宜少于10个。堆石混凝土芯样试件的破坏情况宜拍照存档，对于混凝土和堆石的胶结面破坏，而混凝土和堆石均未发生明显破坏的情况应予以标记。

5.3.4  可根据需要对试验仓开展温度监测，温度测点宜布置于仓面内堆石空隙中，每组测点应包括底部、中部和上部3个测点，每仓布置不少于3组测点，分别布置于仓面中心附近、仓面中心与边界1/2处附近和仓面边界附近，同时还应设置温度计记录气温情况。试验仓温度数据采集应符合下列规定：

a） 温度数据的采集宜采用自动设备，采集频率不宜低于1次/小时，监测时间不应少于最后一仓浇筑完成后28d。

b） 进行试验仓堆石混凝土温度监测时，对于先布置传感器后堆石的情况应做好传感器和引线的保护，传感器的布置位置应准确并做好固定，高自密实性能混凝土的浇筑点与温度传感器的水平距离不宜小于1 m；温度传感器的布设还应符合SL 531的有关规定。

6  数据分析与试验评定

6.1  数据分析

6.1.1  现场工艺试验每仓的体积应根据实际测量得到的主要尺寸参数通过计算得到，试验仓总体积为各仓体积之和，试验仓设有防渗层时应分别计算防渗层与堆石混凝土部分的体积。

6.1.2  现场工艺试验堆石率宜按下列要求计算得到：

a） 入仓堆石称重并有记录时，堆石率可按下式计算确定。

r=mR总ρRV总×100%                                （6.1.2-1）

式中：

r ——堆石率，%；

mR总 ——试验仓堆石总质量，kg；

ρR ——堆石表观密度，kg/m3；

V总 ——试验仓堆石混凝土总体积，m3。

b） 入仓堆石未称重时，堆石率可按下式计算确定。

r=1-VHSCC总V总×100%                            （6.1.2-2）

式中：

r ——堆石率，%；

VHSCC总 ——试验仓中浇筑入仓的总高自密实性能混凝土的体积，m3；

V总 ——试验仓总体积，m3。

6.1.3  试验仓堆石混凝土芯样80%保证率的抗压强度应使用芯样试件的抗压强度平均值、标准差以及80%的保证率系数，按照下式确定计算。

fcu,80%=fcu,avg-0.84×σfcu                          （6.1.3）

式中：

fcu,80% —— 试验仓堆石混凝土芯样试件80%保证率的抗压强度；

fcu,avg —— 试验仓堆石混凝土芯样试件抗压强度平均值；

σfcu —— 试验仓堆石混凝土芯样试件抗压强度标准差。

6.2  试验评定

6.2.1  现场工艺试验中，高自密实性能混凝土工作性能检测合格率不得低于80%，其强度、抗渗或抗冻性能应设计要求；不满足时，应及时对高自密实性能混凝土配合比、生产工艺和质量控制措施进行整改，合格后方可开展堆石混凝土正式施工。

6.2.2  试验仓浇筑质量应满足下列要求，不满足时应分析原因进行整改后重新开展现场工艺试验，直至满足浇筑质量要求方可开展堆石混凝土正式施工。

a） 对孔内电视全孔展开图的缺陷面积进行分段统计求和，每孔为一段，计算每孔缺陷面积占孔壁总面积的比例，每段的缺陷面积占比均不应超过1%。

b） 钻孔压水试验的数据处理应符合SL 31的有关规定，堆石混凝土部位的透水率不应超过3Lu，防渗层部位的透水率不应超过1Lu。

c） 对孔超声波检测的数据处理应符合SL 352的有关规定。

d） 堆石混凝土代表芯样80%保证率强度不得低于设计标号。

6.2.3  现场工艺试验应对试验方案完成情况、试验仓浇筑工艺和浇筑质量进行评价并形成试验报告，试验报告应包含以下内容：

a） 试验方案的执行情况。

b） 现场原材料性能与质量情况。

c） 试验仓的布置与浇筑情况。

d） 现场工艺与浇筑质量检验成果与评价情况。

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

团体标准

堆石混凝土现场工艺试验规程

T/CHINCOLD xxxx—20**

条文说明

目  次

条文说明	12

1  总则	14

3.  基本规定	14

4.  试验仓浇筑	14

4.1  试验仓要求	14

4.2  试验仓准备	14

4.3  试验仓浇筑与养护	15

5.  试验仓检验与数据记录	15

5.1 一般规定	15

5.2 过程质量检验与数据记录	15

5.3 浇筑质量检验与数据记录	16

6  数据分析与试验评定	16

6.1  数据分析	16

6.2  试验评定	16

1  总则

1.0.1  本条规定了本标准的编制目的。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围。

1.0.3  本条规定了本标准的主要引用标准。

1.0.4  本标准的编制内容首先应与国家现行有关标准相协调，由于是针对堆石混凝土现场工艺试验的特点进行编制，所以未涉及的常规内容还应符合国家现行的有关标准。

3.  基本规定

3.0.1  本条规定了堆石混凝土现场工艺试验开展的目的和基本条件。

3.0.2  为确保现场工艺试验能够有序开展并达到预期目标，本条规定了现场工艺试验应有专项方案和总结报告。

3.0.3  本条规定了现场工艺试验的实施要求。

3.0.4  现场工艺试验是评价工程现场堆石混凝土施工条件是否具备的重要条件，因此应在正式施工前完成试验内容和评价。

3.0.5  现场工艺试验质量控制的基础是SL 677和SL 678。

4.  试验仓浇筑

4.1  试验仓要求

4.1.1  本条规定了试验仓场地的选择条件，结合临建工程开展试验更加高效节约。

4.1.2  为了使现场工艺试验与实际工程浇筑的条件相近，本条规定了现场工艺试验的最小尺寸、浇筑层厚和浇筑层数的要求。

4.1.3  现场工艺试验仓垫层的目的是找平试验场地，为模拟堆石混凝土层面，垫层应有堆石外露。

4.1.4  现场工艺试验需要验证自密实一体化防渗层浇筑工艺和质量时可进行设置。

4.1.5  在实际工程中堆石率过低不仅会造成造价的升高，而且容易引发较高的水化热造成开裂，因此应在现场工艺试验时就对堆石工艺进行验证。

4.2  试验仓准备

4.2.1  堆石混凝土施工中采用内拉式模板会直接影响仓内模板附近的堆石率，由于现场工艺试验仓面相对较小，因此采用内拉式模板对堆石率的影响较大，因此建议采用外撑的方式固定。

4.2.2  原材料的品质合格与稳定是现场工艺试验顺利实施的重要保证。

4.2.3  本条规定了现场原材料的复核检验要求。

4.2.4  本条规定了现场工艺试验正式浇筑前应进行试拌试验，完成高自密实性能混凝土配合比从实验室到拌合楼的验证。

4.2.5  堆石混凝土仓内布满堆石料，因此在布设传感器时应特别注意其位置和牢固程度，对于先埋设传感器后堆石的情况更要做好保护工作，以避免传感器被堆石撞击损坏。

4.3  试验仓浇筑与养护

4.3.1  本条规定了现场工艺试验的质量控制要求。

4.3.2  本条从保证堆石率的角度，对仓内堆石提出了要求，特别对堆石边界与模板间距和接触情况进行了具体规定。

4.3.3  本条对试验仓的高自密实性能混凝土的浇筑做出了规定，由于试验仓方量较小，高自密实性能混凝土浇筑速度过快时不利于排气，因此应在试验仓浇筑时予以注意。

4.3.4  本条规定了试验仓施工缝和顶面的要求。

4.3.5  本条规定了试验仓养护的要求。

5.  试验仓检验与数据记录

5.1 一般规定

5.1.1  现场工艺试验仓的检验既包括过程质量和浇筑质量检验两部分，过程质量检验是通过对工序质量进行检验从而对过程质量进行评价，浇筑质量则是通过对浇筑体密实度等指标检验进一步验证过程质量的过程。

5.1.2  本条规定了过程质量检测的主要内容和要求。

5.1.3  进行施工人员、机械和各工序效率的统计是为了获取数据综合评价堆石混凝土的施工效率。

5.1.4  本条规定了浇筑质量的检测方式和内容。

5.2 过程质量检验与数据记录

5.2.1  试验仓浇筑前应对其尺寸进行复核检验，即使对施工队伍技术水平的检验，也是后期浇筑质量检测能够顺利浇筑的保证。

5.2.2  本条以SL 678中堆石入仓的相关要求作为基础规定了试验仓堆石入仓质量检验与数据记录的内容。

5.2.3  本条以SL 678中高自密实性能混凝土浇筑的相关要求作为基础规定了试验仓高自密实性能混凝土浇筑质量检验与数据记录的内容。

5.3 浇筑质量检验与数据记录

5.3.1  本条以SL 678中浇筑质量检测的相关要求为基础，对浇筑密实度的检测内容、方法、频次做出了具体规定。由于坝体堆石混凝土的抗渗等级设计要求不高，因此进行压水试验时最大水压不宜超过0.3MPa。检测一体化浇筑的防渗层时则需要按照大坝设计的最大水头施加水压。

5.3.2  本条规定了试验仓浇筑体的强度以通过钻孔取芯与芯样检测评价，由于过早取芯会对芯样造成损伤，因此规定了最早取芯的龄期不超过60d。由于堆石混凝土中堆石粒径远远大于取芯孔径，因此芯样具有离散性大的特点，本条规定了坝体堆石混凝土钻孔取芯和芯样检测的要求。堆石混凝土芯样直径越大，相应的均质性和代表性越好，芯样编录的相关规定是参考了常态混凝土相关要求制定的。坝体堆石混凝土的取芯中，一般存在三种情况的芯样，高自密实性能混凝土芯样、堆石芯样、堆石和混凝土混合芯样，为了是芯样具有更好的代表性，本条规定了堆石混凝土代表性芯样的堆石含量范围。

5.3.4 试验仓开展稳定监测试验不是必选内容，主要是为了配合开展温度场、温度应力分析或进行大坝温度应力仿真分析与反演分析进行的，本条对开展试验仓堆石混凝土温度监测的位置和数据记录内容做了具体规定。

6  数据分析与试验评定

6.1  数据分析

6.1.1  本条规定了试验仓体积的计算原则。

6.1.2  本条规定了试验仓堆石率的计算方法。

6.1.3  本条规定了试验仓芯样80%保证率强度的计算方法。

6.2  试验评定

6.2.1  当原材料和施工过程的控制环节存在不满足要求的情况时，应及时分析原因并整改，整改满足要求后可进入正式施工环节，不必再重新进行完整的现场工艺试验。

6.2.2  当高自密实性能混凝土的工作性能、硬化性能不能满足要求时，应针对高自密实性能混凝土配合比和生产工艺进行原因分析和整改，合格后可开展堆石混凝土正式施工。

6.2.3  本条规定了浇筑质量评定的要求。由于堆石混凝土中堆石粒径远远大于取芯孔径，因此芯样具有离散性大的特点，通过选取堆石混凝土代表性芯样、测量大量芯样的强度值并获得标准差，进而利用标准差计算强度保证率是能够相对客观的描述堆石混凝土强度特性的。规定芯样试件的数量是为了使检测样本能够形成统计意义，80%保证率则是根据大体积混凝土的保证率要求确定的。当浇筑质量无法相关要求时，说明现场工艺和质量控制无法确保堆石混凝土的浇筑密实度，因此必须分析原因进行整改并重新开展现场工艺试验。

6.2.4  本条规定了现场工艺试验报告应包括的主要内容。

中国大坝工程学会（Chinese National Committee on Large Dams，CHINCOLD）成立于1974年，是由坝工技术工作者和相关团体组成，依法登记成立的全国性、学术性、非营利性社会团体，以“通过组织全国技术交流与合作等方式，促进我国坝工建设和管理理论的不断进步，促进大坝技术水平的不断提高，促进大坝与环境的更加和谐”为宗旨，持续推进世界一流学会建设，构建学术交流平台、科技创新和人才举荐平台、国际合作平台、技术支撑服务平台和科普宣传平台，服务水库大坝安全发展、绿色发展、创新发展。

为了响应国家和水利部关于标准化改革的要求，中国大坝工程学会制定了《中国大坝工程学会标准管理办法》（试行），据此对学会标准工作进行管理。学会标准是指由学会根据行业发展需求，组织有关单位提出并制定，并由学会组织审查、发布的标准，是自愿采用的规范性文件。学会标准的制定遵循政府引导、市场主导、创新驱动和统筹协调的原则，以快速满足水库大坝工程领域发展和创新的需求。学会作为国际大坝委员会的中国国家委员会，长期组织国内专家参与国际技术交流合作，推荐我国24名专家作为国际大坝委员会各专业委员会的主席、副主席和委员，参与技术公报的编写，为相关标准国际化提供了平台。

本标准实施过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关意见和建议反馈至中国大坝工程学会，以便修订时参考。

本标准为中国大坝工程学会组织编制，其著作权归中国大坝工程学会所有。

中国大坝工程学会地址：北京市海淀区复兴路甲1号中国水科院A座1266

邮政编码：100038

电话：010-68785106

传真：010-68712208

网址：www.chincold.org.cn

电子邮箱：chincold@126.com