ICS

×××

团  体  标  准

T/CHINCOLD xxxx—20**

堆石混凝土单元工程施工质量

验收评定标准

Specification for Acceptance of Unit of Works

in Rock-Filled Concrete Dams

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                          XXXX-XX-XX实施

中国大坝工程学会  发布

前  言

根据中国大坝工程学会团体标准制修订工作安排，本标准依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的规则起草。

本标准共6章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，堆石混凝土中间产品，堆石混凝土工程，基于信息系统的质量验收评价及验收表附录等。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利等知识产权，本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本标准由中国大坝工程学会归口。

本标准主编单位：清华大学

江河水利水电咨询中心有限公司

本标准参编单位：重庆市水利局

水利部建设管理与质量安全中心

云南省水利水电建设管理与质量安全中心

福建省水利水电工程质量技术站

遵义水利水电勘测设计研究院

青海省水利水电工程局有限公司

北京清河水利建设集团有限公司

北京华石纳固科技有限公司

华北电力大学（徐小蓉）

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：金  峰  周  虎  汤洪洁  张志雄  王思洪  李囡囡  蔡鸿昆  刘志威  张全意  周  旷  周元德  梁世忠  李志红  李风亮  徐小蓉  曾  旭  巨克香  万  鹏  李玲玉

本标准技术内容审查人：

目  次

前  言	I

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  堆石混凝土中间产品	4

4.1  堆石料与骨料	4

4.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准	5

4.3  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准	6

5  堆石混凝土工程	7

5.1  一般规定	7

5.2  堆石混凝土施工缝处理	7

5.3  堆石入仓	7

5.4  高自密实性能混凝土浇筑	8

6  基于信息系统的质量验收评价	10

附录A  堆石混凝土中间产品检验备查表（样式）	11

附录B  堆石混凝土单元工程施工质量验收评定表	15

标准用词说明	19

条文说明	20

1  总则	22

3  基本规定	22

4  堆石混凝土中间产品	22

4.1  堆石料与骨料	22

4.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准	23

4.3  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准	23

5  堆石混凝土工程	23

5.1  一般规定	23

5.2  堆石混凝土施工缝处理	23

5.3  堆石入仓	23

5.4  高自密实性能混凝土浇筑	24

6  基于信息系统的质量验收评价	24

1  总则

1.0.1  为加强堆石混凝土坝工程施工质量管理，统一堆石混凝土单元工程施工质量验收评定标准，规范堆石混凝土单元工程验收评定工作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的堆石混凝土坝的堆石混凝土单元工程施工质量验收评定，其他堆石混凝土工程可参照执行。

1.0.3  本标准主要引用以下标准：

SL 632   	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程

SL 352      	水工混凝土试验规程

SL 678      	胶结颗粒料筑坝技术导则

SL 677      水工混凝土施工规范

NB/T 10077  堆石混凝土筑坝技术导则

1.0.4  堆石混凝土坝工程的堆石混凝土单元工程施工质量验收评定除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1 堆石混凝土 rock-filled concrete（RFC）

利用高自密实性能混凝土填充堆石体的空隙，形成完整、密实、满足设计要求的混凝土。

2.0.2 堆石混凝土坝 RFC dam

使用堆石混凝土筑成的坝。

2.0.3 高自密实性能混凝土 high performance self-compacting concrete（HSCC）

在流动性、抗离析性、自密实性能稳定性等方面高于常规要求的自密实混凝土。高自密实性能混凝土依靠自重在堆石体空隙等狭小曲折空间内长距离流动填注，可充填其中的细小孔隙。

2.0.4 质量检验 quality inspection

通过检查、测量、试验等方法，对工程质量特性进行的符合性评价。

2.0.5 质量评定 quality assessment

将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。

2.0.6 单元工程 unit of works

在分部工程中由几个工序施工完成的最小综合体，是施工质量考核的基本单位。

2.0.7 工序 working procedure

按施工的先后顺序将单元工程划分成的若干个具体施工过程或施工步骤。对单元工程质量影响较大的工序为主要工序。

2.0.8 主控项目 dominant item

对单元工程的功能起决定作用或对安全、质量、卫生、环境保护有重大影响的检验项目。

2.0.9 一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目

2.0.10 外观质量  appearance quality

通过检查和必要的量测所反映的工程外表质量。

2.0.11 单元工程量  quantity of unit of works

堆石混凝土坝单元工程的堆石混凝土浇筑量。

3  基本规定

3.0.1  堆石混凝土坝工程的项目划分应符合SL 176的有关规定。分部工程开工前，应由建设监理单位组织设计、施工等单位共同划分堆石混凝土单元工程，宜以每一仓号或一次连续浇筑的段、块划分为一个单元工程。

3.0.2  堆石混凝土坝单元工程应先进行工序施工质量验收评定。应在工序验收评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上，进行堆石混凝土单元工程施工质量验收评定，工序施工质量及单元工程施工质量验收评定表样式应符合SL 632中附录A的有关规定。

3.0.3  堆石混凝土单元工程分为基础面或施工缝处理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、堆石入仓、高自密实性能混凝土浇筑、堆石混凝土外观检查7个工序，其中堆石入仓、高自密实性能混凝土浇筑工序宜为主要工序。

3.0.4  原材料质量应按有关规范要求进行检验，中间产品质量应按本标准第4章的有关规定进行检验，检验结果应满足相关标准，不合格产品不应使用。不同批次原材料和中间产品在工程中的使用部位应有记录。

3.0.5  堆石混凝土施工质量等级分为“合格”“优良”两级，不符合本标准合格要求的堆石混凝土单元工程，不应通过验收。对不合格的堆石混凝土单元工程采取返工重做的，按本标准重新评定。通过加固补强并经设计和监理鉴定能达到设计要求的，其质量评定为合格。

3.0.6  堆石混凝土工序与单元工程施工质量验收评定还应符合SL 632的有关规定，。

4  堆石混凝土中间产品

4.1  堆石料与骨料

4.1.1  堆石料的质量应符合表4.1.1的规定，其检验备查表见附录A-1。

表4.1.1  堆石料质量标准

| 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观品质 | 新鲜、完整、外表干净 | 观察 | 堆石选料时，全部 |
| 饱和抗压强度 | ≥2倍堆石混凝土设计抗压强度，且≥30 MPa；或满足设计要求 | 抽样、试验 | 每10000t～20000t为1取样单位检测，不足1取样单位按1取样单位计。 |
| 粒径 | ≥300 mm且≤层厚或满足设计要求 | 观察 | 堆石选料时，全部 |
| 泥块含量 | 不允许 | 观察 | 堆石选料时，全部 |

4.1.2  高自密实性能混凝土的粗细骨料的质量应符合表4.1.2的规定，其检验备查表见附录A-2。

表4.1.2-1砂料质量标准

| 检验项目 |  | 质量要求 |  |  |  | 检查方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然砂 | 人工砂 |  |  |  |  |
| 含泥量（％） |  | ≤ 3.0 | - |  |  | 抽样、试验 | 按同料源每600t检验1次（1） |
| 亚甲蓝MB值 |  | - | ＜1.4 |  |  | 抽样、试验 |  |
| 泥块含量 |  | 不允许 |  |  |  | 抽样、试验 | ≥2次/月 |
| 有机质含量 |  | 浅于标准色 | 不允许 |  |  | 抽样、试验 |  |
| 云母含量（％） |  | ≤2 |  |  |  | 抽样、试验 |  |
| 石粉含量（％） |  | — |  | 6～18（指颗粒小于0.16㎜）（2） |  | 抽样、试验 | 按同料源每600t检验1次（1） |
| 表观密度（㎏／m3） |  | ≥2500 |  |  |  | 抽样、试验 | ≥2次/月 |
| 细度模数波动 |  | ±0.2 |  |  |  | 抽样、试验 | 按同料源每600t检验1次（1） |
| 坚固性（％） | 有抗冻要求 | ≤8 |  |  |  | 抽样、试验 | ≥2次/月 |
|  | 无抗冻要求 | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 硫化物及硫酸盐含量（％） |  | ≤1（折算成SO3，按质量计） |  |  |  |  |  |
| 轻物质含量（％） |  | ≤1 |  |  | — |  |  |

注：（1）不足1取样单位时按1取样单位检测。

（2）经试验论证后石粉含量范围可适当扩大。

表4.1.2-2粗骨料质量标准

| 检验项目 |  |  | 质量要求 | 检查方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含泥量（％） |  |  | ≤ 1 | 抽样、试验 | 按同料源每600t检验1次（1） |
| 泥块含量 |  |  | 不允许 | 抽样、试验 |  |
| 有机质含量 |  |  | 浅于标准色 | 抽样、试验 | ≥2次/月 |
| 坚固性（％） | 有抗冻要求 |  | ≤ 5 |  |  |
|  | 无抗冻要求 |  | ≤ 8 |  |  |
| 硫化物及硫酸盐含量（按重量折算成SO3）（％） |  |  | ≤ 0.5 |  |  |
| 表观密度（㎏／m3） |  |  | ≥ 2550 |  |  |
| 吸水率（％） |  |  | ≤ 2.5 |  |  |
| 针片状颗粒含量（％） |  |  | ≤8 | 抽样、试验 | 按同料源每600t检验1次（1） |
| 超逊径含量（％） |  | 超径 | 圆孔筛小于5，超径筛余量为0 | 抽样、试验 |  |
|  |  | 逊径 | 圆孔筛小于10，超径筛余量小于2 | 抽样、试验 |  |

注：（1）不足1取样单位时按1取样单位检测。

4.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准

4.2.1  高自密实性能混凝土拌和物性能取样应采用仓面取样试验的数据按照表4.2.1的要求进行评定，其中自密实性能稳定性、含气量可采用出机口取样的试验数据。

表4.2.1  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准

| 检验项目 | 质量要求 |  | 检查方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 | 优良 |  |  |
| 最少拌和时间 | 符合规范要求 |  | 抽样、试验 | 检验 2次/8h |
| 原材料称量符合规范要求的频率（％） | ≥70 | ≥85 | 抽样、试验 |  |
| 砂子表面含水率不大于6％频率（％） | ≥70 | ≥85 | 抽样、试验 | 检验 1次/4h |
| 坍落度合格率（％） | ≥85 | ≥95 | 抽样、试验 |  |
|  | 且检测值不低于250mm |  |  |  |
| 坍落扩展度合格率（%） | ≥85 | ≥95 | 抽样、试验 |  |
|  | 且检测值不低于600mm |  |  |  |
| V形漏斗通过时间合格率（%） | ≥85 | ≥95 | 抽样、试验 |  |
| 自密实性能稳定性（%） | ≥70 | ≥85 | 抽样、试验 | 每仓检验1次 |
| 含气量（有抗冻要求时）合格率（％） | ≥70 | ≥85 | 抽样、试验 | 检验 2次/4h |
| 入仓温度（有温度要求时）合格率（％） | ≥70 | ≥85 |  |  |

4.2.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量验收评定表见附录A-3。

4.3  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准

4.3.1  高自密实性能混凝土硬化性能应采用出机口取样试验的数据按表4.3.1进行评定。

表4.3.1  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准

| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |  |  |
| 抗压强度保证率（％） | 大体积 | P≥80 | P≥85 | 抽样、试验 | 28d龄期每500m31组；设计龄期每1000m31组。 |
|  | 钢筋混凝土 | P≥90 | P≥95 |  |  |
| 混凝土强度最低值 | ≤C20 | ≥0.85设计龄期强度标准值 |  |  |  |
|  | ＞C20 | ≥0.90设计龄期强度标准值 |  |  |  |
| 抗压强度标准差（MPa） | ≤C20 | ≤4.5 | ≤3.5 |  |  |
|  | C20～C35 | ≤5.0 | ≤4.0 |  |  |
|  | ＞C35 | ≤5.5 | ≤4.5 |  |  |
| 设计龄期抗渗性 |  | 满足设计要求 |  | 抽样、试验 | 同一强度等级、抗渗等级的混凝土，每季度1~2组 |
| 设计龄期抗拉项目 |  | 满足设计要求 |  | 抽样、试验 | 28d龄期每2000m31组；设计龄期每3000 m31组 |
| 设计龄期抗冻性合格率（％） |  | 80 | 100 | 抽样、试验 | 同一强度等级、抗冻等级的混凝土，每季度1~2组 |

注：本表中钢筋混凝土仅指与堆石混凝土一体浇筑的钢筋混凝土构件。

4.3.2  高自密实性能混凝土硬化性能质量验收评定表见附录A-4。

5  堆石混凝土工程

5.1  一般规定

5.1.1  堆石混凝土单元工程中，基础面、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、外观质量检查等工序的施工质量标准应符合SL 632中的有关规定。

5.1.2  堆石混凝土单元工程施工质量验收评定表在全部工序质量验收评定后完成，其施工质量验收评定表见附录B-1。

5.2  堆石混凝土施工缝处理

5.2.1  堆石混凝土施工缝处理施工质量标准见表5.2.1。

表5.2.1  堆石混凝土施工缝处理施工质量标准

| 项 次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 施工缝的留置位置 | 符合设计或有关施工规范规定 | 观察、量测 | 全数 |
|  | 2 | 施工缝凿毛 | 基面无乳皮，成毛面，微露小石 | 观察 | 全数 |
|  | 3 | 施工缝清理 | 符合设计要求；清洗洁净、无积水、无积渣杂物 | 观察 | 全数 |
| 一般 项目 | 1 | 堆石外露 | 堆石嵌入牢固，无松动，无污染 | 观察 | 全数 |

5.2.2  堆石混凝土基础面、施工缝工序施工质量验收评定表见附录B-2。

5.3  堆石入仓

5.3.1  堆石入仓工艺应与工程场地和上坝道路条件相协调，所选用设备的运输与铺填能力应能满足施工强度要求。

5.3.2  选取入仓的堆石料应满足堆石中间产品的质量标准，并按规定进行抽样检测，不符合标准规定的不应使用。

5.3.3  进入仓面的机械设备应做好设备的清洁工作，以避免对施工层面的二次污染。

5.3.4  堆石入仓施工质量标准见表5.3.4。

表5.3.4  堆石入仓施工质量标准

| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 入仓堆石料 | 逊径堆石 | 粒径小于200mm的块石体积比≤2%且不集中，或满足设计要求。 | 抽样、试验 | 检验1次/4h |
|  |  |  | 含泥量 | ≤0.2% | 抽样、试验 | 检验1次/8h |
|  |  |  | 泥块含量 | 不允许 |  | 检验1次/4h |
|  | 2 | 堆石底部层面控制 |  | 未被泥土、泥水、石渣、石粉污染 | 观察 | 全部 |
| 一般项目 | 1 | 堆石分层厚度 |  | 1.5m~2m，或满足设计要求 | 量测 | 仓面面积每100m2不少于4个点 |
|  | 2 | 超径堆石 |  | ≤1/4结构最小断面，且小于层厚 | 观察 | 全部 |
|  | 3 | 堆石边界与预埋件的距离 |  | ≥0.5m，或者满足设计要求 | 量测 | 每个预埋件测点3～10个 |
|  | 4 | 堆石与其设计边界或模板的距离 |  | 0～100mm，或者满足设计要求 | 量测 | 边界面积每100m2不少于10个点 |

5.3.5  堆石混凝土坝工程堆石入仓工序施工质量验收评定表见附录B-3。

5.4  高自密实性能混凝土浇筑

5.4.1  高自密实混凝土浇筑施工质量应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1  高自密实性能混凝土浇筑施工质量标准

| 项 次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 入仓混凝土料 | 无不合格料入仓。如有少量不合格料入仓，应及时处理至达到要求。 | 观察 | 全部 |
|  | 2 | 浇筑间隔时间 | 已浇筑入仓的混凝土被新混凝土覆盖前，无初凝现象 | 在混凝土浇筑过程中全部检查 | 全部 |
|  | 3 | 浇筑温度（指有温控要求的混凝土） | 满足设计要求，没有提出设计要求时入仓温度不宜超过35℃且不宜低于5℃ | 温度计测量 | 全部 |
|  | 4 | 混凝土养护 | 表面保持湿润；连续养护时间基本满足设计要求 | 观察 | 全部 |
| 一 般 项 目 | 1 | 浇筑点位置 | 浇筑点应均匀布置，间距宜为3~5m，浇筑点不应重复使用 | 在混凝土浇筑过程中全部检查 | 全部 |
|  | 2 | 浇筑最大自由下落高度 | 未超过3m | 在混凝土浇筑过程中全部检查 | 全部 |
|  | 3 | 积水和泌水 | 无外部水流入，泌水排除及时 | 观察 | 全部 |
|  | 4 | 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 | 保护好，符合设计要求 | 观察、量测 | 全部 |
|  | 5 | 混凝土表面保护 | 保护时间、保温材料质量符合设计要求 | 观察 | 全部 |
|  | 6 | 脱模 | 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 | 观察或查阅施工记录 | 不少于脱模总次数的30 % |

5.4.2  高自密实性能混凝土浇筑工序施工质量验收评定表见附录B-4。

6  基于信息系统的质量验收评价

6.0.1  堆石混凝土坝坝的质量验收评定可基于施工管理信息化系统按照SL 632和SL 678的质量验收内容开展电子化质量验收。

6.0.2  堆石混凝土单元工程施工质量验收评定采用电子化验收应具备如下条件：

1 符合相关政策规定；

2 项目各方配合电子化验收工作，现场具备验收条件；

3 政府质量监督部门认可电子化质量验收资料。

6.0.3  经有关部门批准，堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定也可采用信息系统的实时现场数据进行电子化验收。

6.0.4  信息化系统以单元工程为单位，按照本标准5.2~5.7的工序进行电子化质量验收评定等级。

6.0.5  经有关部门批准，堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定的相关材料也可采用数字化资料存档。

6.0.6  数字化存档资料可采用具有电子签名的数字资料，也可采用信息化系统输出打印的纸面资料由相关人员手写签字确认的方式。

6.0.7  数字化存档资料的存储期限应不少于50年，数据备份周期应不大于3个月。

6.0.8  施工信息化系统必须采用高可靠存储引擎保障数据的安全性，注意异地保存。

6.0.9  数据备份后应在相应的备份介质上做好分类标签，以便查找和管理。

附录A  堆石混凝土中间产品检验备查表（样式）

表A-1  堆石混凝土单元工程堆石料检验备查表

|  | 单位工程名称 |  |  | 单元工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
|  | 单元工程名称、部位 |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |
|  | 项次 | 原材料质量检验情况 |  |  |  |  |
|  |  | 检验项目 | 检验情况 |  | 检验结论 |  |
|  |  |  | 检验时间 | 检验数量 |  |  |
|  | 1 | 外观品质 |  |  |  |  |
|  | 2 | 饱和抗压强度 |  |  |  |  |
|  | 3 | 粒径 |  |  |  |  |
|  | 4 | 泥块含量 |  |  |  |  |
|  | 试验负责人： |  | 质量负责人： |  |  | 监理工程师： |

表A-2  堆石混凝土单元工程骨料检验备查表

|  | 单位工程名称 |  |  | 单元工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
|  | 单元工程名称、部位 |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |
|  | 项次 | 原材料质量检验情况 |  |  |  |  |
|  |  | 检验项目 | 检验情况 |  | 检验结论 |  |
|  |  |  | 检验时间 | 检验数量 |  |  |
|  | 细骨料 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 石粉含量 |  |  |  |  |
|  | 粗骨料 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 针片状含量 |  |  |  |  |
|  | 3 | 超径率 |  |  |  |  |
|  | 4 | 逊径率 |  |  |  |  |
|  | 试验负责人： |  | 质量负责人： |  |  | 监理工程师： |

表A-3  高自密实性能混凝土拌合物性能质量验收评定表

|  | 单位工程名称 |  |  | 单元工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 单元工程名称、部位 |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | 项次 | 检验项目 | 检验情况 |  | 检验结论 |  |  |
|  |  |  | 检验时间 | 检验数量 |  |  |  |
|  | 1 | 最少拌和时间 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 原材料称量 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂表面含水率 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 坍落度 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 坍落扩展度 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | V形漏斗 通过时间 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 自密实性能 稳定性 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 含气量 （有抗冻要求时） |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 入仓温度 （有温度要求时） |  |  |  |  |  |
|  | 试验负责人： |  | 质量负责人： |  |  | 监理工程师： |  |

表A-4  高自密实性能混凝土硬化性能质量验收评定表

|  | 单位工程名称 |  |  | 单元工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分部工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
|  | 单元工程名称、部位 |  |  | 施工日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |
|  | 项次 | 检验项目 | 检验情况 |  | 检验结论 |  |
|  |  |  | 检验时间 | 检验数量 |  |  |
|  | 1 | 抗压强度保证率 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗压强度最低值 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗压强度标准差 |  |  |  |  |
|  | 4 | 设计龄期抗渗性 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计龄期抗冻性 |  |  |  |  |
|  | 试验负责人： |  | 质量负责人： |  |  | 监理工程师： |

附录B  堆石混凝土单元工程施工质量验收评定表

表B-1 堆石混凝土单元工程施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 单元工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日-- 年 月 日 |
| 项次 | 工序名称（或编号） |  | 工序质量验收评定等级 |  |  |
| 1 | 基础面或施工缝处理 |  |  |  |  |
| 2 | 模板制作及安装 |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋制作及安装 |  |  |  |  |
| 4 | 预埋件制作及安装 |  |  |  |  |
| 5 | △堆石入仓 |  |  |  |  |
| 6 | △高自密实性能混凝土浇筑 |  |  |  |  |
| 7 | 堆石混凝土外观面检查 |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占____%，且主要工序达到________等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料________SL 632—2012 的要求。 单元工程质量等级评定为：________ 。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占____%，且主要工序达到_______等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 单元工程质量等级评定为：________ 。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 |  |  |  |  |  |

表B-2  基础面、施工缝工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日-- 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主 控 项目 | 1 | 垫层坡面 | 符合设计要求；预留保护层已挖除，坡面保护完成 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地表水和地下水 | 妥善引排或封堵 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工缝的留置位置 | 符合设计或有关施工规范规定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工缝面凿毛 | 基面无乳皮，成毛面，微露小石 |  |  |  |  |
|  | 5 | 堆石外露 | 堆石嵌入牢固，无松动，无污染 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基础清理 | 符合设计要求；清洗洁净、无积水、无积渣杂物 |  |  |  |  |
|  | 2 | 缝面清理 | 符合设计要求；清洗洁净、无积水、无积渣杂物 |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B-3  堆石入仓施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日-- 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主 控 项目 | 1 | 入仓堆石料 | 逊径堆石 | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 | ≤0.2% |  |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 | 不允许 |  |  |  |  |
|  | 2 | 堆石底部层面控制 |  | 未被泥土、泥水、石渣、石粉污染 |  |  |  |  |
|  | 3 | 堆石边界与预埋件的距离 |  | ≥0.5m，或者满足设计要求 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 堆石分层厚度 |  | 1.5m~2m，或满足设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 超径堆石 |  | ≤1/4结构最小断面，且小于层厚 |  |  |  |  |
|  | 3 | 堆石与其设计边界或模板的距离 |  | 0～100mm，或者满足设计要求 |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B-4  高自密实性能混凝土浇筑工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日-- 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检查记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主 控 项目 | 1 | 入仓混凝土料 | 无不合格料入仓。如有少量不合格料入仓，应及时处理至达到要求。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 浇筑间隔时间 | 已浇筑入仓的混凝土被新混凝土覆盖前，无初凝现象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 浇筑温度（指有温控要求的混凝土） | 满足设计要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土养护 | 表面保持湿润；连续养护时间基本满足设计要求 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 浇筑点位置 | 浇筑点应均匀布置，间距宜为3~5m，浇筑点不应重复使用 |  |  |  |  |
|  | 2 | 浇筑最大自由下落高度 | 未超过3m |  |  |  |  |
|  | 3 | 积水和泌水 | 无外部水流入，泌水排除及时 |  |  |  |  |
|  | 4 | 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 | 保护好，符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土表面保护 | 保护时间、保温材料质量符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 脱模 | 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 |  |  |  |  |
| 施工 单位 自评 意见 |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 复核 意见 |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

团体标准

堆石混凝土单元工程

施工质量验收评定标准

T/CHINCOLD xxxx—20**

条文说明

目  次

条文说明	20

1  总则	23

3  基本规定	23

4  堆石混凝土中间产品	23

4.1  堆石料与骨料	23

4.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准	24

4.3  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准	24

5  堆石混凝土工程	24

5.1  一般规定	24

5.2  堆石混凝土施工缝处理	24

5.3 堆石入仓	24

5.4 高自密实性能混凝土浇筑	25

6  基于信息系统的质量验收评价	25

1  总则

1.0.1  本条说明制定本标准的编制目的。

1.0.2  本条明确了本标准的适用范围。

1.0.3  本条列出了本标准所引用的主要标准。

1.0.4  本标准根据堆石混凝土施工特点，有针对性的编制了堆石混凝土单元工程验收的具体条款，本标准内容应与国家现行有关标准协调一致。

3  基本规定

3.0.1  堆石混凝土坝工程与其他水利水电工程相同，在项目划分上应符合SL 176的有关规定。堆石混凝土施工通常以仓为浇筑单位，包含完整的工序，因此宜以每一仓号分为一个单元工程。堆石混凝土坝以外的其他工程可参照执行。

3.0.2  堆石混凝土坝工程中的工序施工质量验收评定与施工项目实体质量检验的顺序与要求与其他水利水电工程一样，均应符合SL 632的相关规定。

3.0.3  根据堆石混凝土的施工特点，在普通混凝土单元工程工序的基础上增加了堆石入仓工序，混凝土浇筑工序改为了高自密实性能混凝土浇筑工序，根据施工重要程度，这两项工序为主要工序。

3.0.4  参照SL 632的有关规定，明确了堆石混凝土单元工程中所涉及的中间产品也应满足相关要求，并在第4章结合堆石混凝土施工特点做出了具体规定。

3.0.5  本条规定了堆石混凝土施工质量的评定标准。

3.0.6  本标准重点针对堆石混凝土施工的特殊性编制了相关条款，本标准未涉及内容应符合SL 632的相关规定。

4  堆石混凝土中间产品

4.1  堆石料与骨料

本节中堆石料以及高自密实性能混凝土砂石骨料的质量要求和检验数量以SL 632中常态混凝土的相关要求作为基础，根据SL 678中堆石混凝土的相关要求进行了补充，并给出了相关的检验被查表参考样表。

4.2  高自密实性能混凝土拌和物性能质量标准

本节中高自密实性能混凝土的拌合物性能质量要求和检验数量以SL 632中常态混凝土的相关要求作为基础，根据SL 678中堆石混凝土的相关要求进行了补充，并给出了相关的质量验收评定表参考样表。

4.3  高自密实性能混凝土硬化性能质量标准

本节中高自密实性能混凝土的硬化性能质量要求和检验数量以SL 632中常态混凝土的相关要求作为基础，根据SL 678中堆石混凝土的相关要求进行了补充，并给出了相关的质量验收评定表参考样表。

5  堆石混凝土工程

5.1  一般规定

5.1.1  本条指出了堆石混凝土单元工程中与常态混凝土相同的工序及其应符合的要求。

5.1.2  本条规定了堆石混凝土单元工程施工质量评定的顺序和参考样表。

5.2  堆石混凝土施工缝处理

5.2.1  本条规定了堆石混凝土施工缝的质量标准，为增强堆石混凝土施工缝的结合，提出了施工缝堆石外露的要求并作为一般项目检验，对于施工缝的清理则提出了更高的要求将其列为主控项目。

5.2.2  为与SL 632中基础面与施工缝的质量验收评定保持一致，将SL 632中的基础面要求与本标准的施工缝要求整合形成堆石混凝土基础面、施工缝工序施工质量验收评定表。

5.3  堆石入仓

5.3.1  本条从保证堆石入仓连续性和施工效率的角度，对于堆石入仓工艺以及设备的选择提出了原则性要求。

5.3.2  与砂石骨料不同，堆石料作为中间产品通常不再设置中转或临时存储场地，因此在筛选、装车和入仓前应做好抽检工作保证其品质。

5.3.3  堆石入仓环节大量机械设备在仓面内工作，因此为保证施工缝的质量，必须要做好机械设备轮胎和履带的清洁工作，避免二次污染。

5.3.4  本条以SL 678的有关规定为依据提出了堆石入仓的施工质量标准。

5.3.5  本条给出了堆石入仓工序施工质量验收评定的参考样表。

5.4  高自密实性能混凝土浇筑

5.4.1  本条以SL 632中常态混凝土浇筑质量标准为基础，结合SL 678中高自密实性能混凝土的技术特点和质量要求，提出了高自密实性能混凝土施工质量标准。

5.4.2  本条给出了高自密实性能混凝土施工工序施工质量验收评定的参考样表。

6  基于信息系统的质量验收评价

6.0.1  本条规定了堆石混凝土坝施工管理信息化系统进行电子化质量验收应符合的基本规范。应在满足水利行业标准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》SL 632-2012、水利行业标准《胶结颗粒料筑坝技术导则》SL 678-2014的基础上，开展堆石混凝土坝电子化施工质量验收，所有单元工程、工序的验收内容参照各项标准的具体规定，与原有的纸质版质量验收评定内容相同。

6.0.2  本条规定了堆石混凝土坝施工质量验收评定采用电子化验收应具备的基本条件：

1 政策条件，应符合国家、省份、当地政府的相关政策规定，可由当地相关管理部门出具支持堆石混凝土坝工程开展电子化施工质量验收的“红头”文件，即书面认证。

2 工程条件，一方面项目业主、设计单位、施工单位、监理单位、项目管理单位等各方应支持并配合电子化施工质量验收的相关工作，另一方面工程现场应具有满足验收条件的网络线路、通讯设备等基础设施。

3 堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定最终须通过政府质量监督部门的审查，所有文件会在质量监督部门备份存档。因此，堆石混凝土坝采用电子化施工质量验收应得到政府质量监督部门的许可或认可，最终电子化验收资料能在形式上满足验收条件，符合备份存档资料的相关规定。

6.0.3  本条规定了堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定采用电子化验收的部分数据来源。堆石混凝土坝施工管理信息化系统会在用户使用的过程中，产生大量实时现场数据；同时在施工质量验收评定的过程中，即施工自检“三检”加监理复核，系统也会积累大量的单元工程最终检测数据。经过有关部门批准，可采用堆石混凝土坝施工管理信息系统的最终质量检测数据进行电子化验收，也可采用信息系统的实时现场过程数据进行电子化验收。

6.0.4  本条规定了堆石混凝土坝施工管理信息化系统对单元工程质量验收的评定方法。以单元工程以基本单位，划分为堆石混凝土施工缝处理、堆石入仓、高自密实性能混凝土浇筑等6个工序，依次进行工序质量验收评定，并最终给出单元工程质量验收评定等级。

6.0.5  本条规定了堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定材料的存档方式。根据水利行业标准《水利信息化项目验收规范》SL 588-2013和水利行业标准《水利信息系统运行维护规范》SL 715-2015的相关规定，堆石混凝土坝单元工程施工质量验收评定的相关材料可以纸质文件存档，也可以在经过相关部门批准的情况下，采用数字化资料存档。根据水利部水办[2015]480号文件《水利工程建设项目档案管理规定》第十二条规定，项目法人应按照国家信息化建设的有关要求，充分利用新技术，开展水利工程档案数字化工作，建立工程档案数据库，大力开发档案信息资源，提高档案管理水平，为工程建设与管理服务。

6.0.6  根据水利部建设与管理司的“红皮书”《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》，工序施工质量验收评定、单元工程施工质量验收评定都需要施工单位、监理单位的质量责任人履行相应签认手续。但在前述相关政府单位、质量监督部门的许可下，数字化存档资料可采用信息化系统输出打印的纸面资料由相关人员手写签字确认的方式，也可以充分利用新技术开展工程档案数字化工作，采用电子签名的数字资料存档。

6.0.7  根据水利行业标准《水利信息系统运行维护规范》SL 715-2015中7.2.1.6条关于“存储备份”的相关规定，存储和备份系统运行维护的服务周期是二级服务器应每季度进行资料整理，每月进行例行维护。因此，规定数字化存档资料应及时备份，数据备份周期不能大于3个月，各工程可视系统运行维护能力而决定实际的数据备份周期。根据水利部水办[2015]480号文件《水利工程建设项目档案管理规定》规定，水利工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限，不得短于工程的实际寿命。水库大坝水利工程的运行和使用年限一般较久，故规定数字化存档资料的存储期限不少于50年。

6.0.8  根据水利行业标准《水利信息系统运行维护规范》SL 715-2015的相关规定，对运行维护体系有较高的要求，包括运行维护对象基础设施，即服务器主机、计算机网络、存储备份介质、基础软件、安全设施等硬件和软件设施，都有严格的运行维护周期和维护服务标准。数字化存档资料的核心是数据，来源是存储引擎，因此本标准规定施工信息化系统必须采用高可靠存储引擎来保障数据的安全性。此外，水利工程的施工现场常常与技术服务单位所在地不在一个地方，数据也可能存储在本地或阿里云服务器上，因此数据的存储必须注意异地保存的问题。

6.0.9  根据水利部水办[2015]480号文件《水利工程建设项目档案管理规定》规定，水利工程档案工作应贯穿于水利工程建设程序的各个阶段，包括水利工程建设的文件资料和声像档案。参建单位应指定专人，负责各自产生的照片、胶片、录音、录像等声像材料的收集、整理、归档工作，归档的声像材料均应标注事由、时间、地点、人物、作者等内容。工程建设重要阶段、重大事件、事故，必须要有完整的声像材料归档。电子文件的整理、归档，参照国家档案局《电子文件归档与管理规范》GB/T18894-2002执行。因此，本标准规定数据备份后对于相应的备份介质，无论是文件资料还是声像资料，都要做好分类标签，方便后续查找和管理。

中国大坝工程学会（Chinese National Committee on Large Dams，CHINCOLD）成立于1974年，是由坝工技术工作者和相关团体组成，依法登记成立的全国性、学术性、非营利性社会团体，以“通过组织全国技术交流与合作等方式，促进我国坝工建设和管理理论的不断进步，促进大坝技术水平的不断提高，促进大坝与环境的更加和谐”为宗旨，持续推进世界一流学会建设，构建学术交流平台、科技创新和人才举荐平台、国际合作平台、技术支撑服务平台和科普宣传平台，服务水库大坝安全发展、绿色发展、创新发展。

为了响应国家和水利部关于标准化改革的要求，中国大坝工程学会制定了《中国大坝工程学会标准管理办法》（试行），据此对学会标准工作进行管理。学会标准是指由学会根据行业发展需求，组织有关单位提出并制定，并由学会组织审查、发布的标准，是自愿采用的规范性文件。学会标准的制定遵循政府引导、市场主导、创新驱动和统筹协调的原则，以快速满足水库大坝工程领域发展和创新的需求。学会作为国际大坝委员会的中国国家委员会，长期组织国内专家参与国际技术交流合作，推荐我国24名专家作为国际大坝委员会各专业委员会的主席、副主席和委员，参与技术公报的编写，为相关标准国际化提供了平台。

本标准实施过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关意见和建议反馈至中国大坝工程学会，以便修订时参考。

本标准为中国大坝工程学会组织编制，其著作权归中国大坝工程学会所有。

中国大坝工程学会地址：北京市海淀区复兴路甲1号中国水科院A座1266

邮政编码：100038

电话：010-68785106

传真：010-68712208

网址：www.chincold.org.cn

电子邮箱：chincold@126.com