ICS *.*

团   体  标  准

T/CHINCOLD ***—2022

胶结砂砾石拌和物性能试验规程

Standard for test method of mixture properties on cemented sand gravel and rock

（征求意见稿）

2022-X-X发布                                         2022-X-X实施

中国大坝工程学会     发布

前言

根据中国大坝工程学会团体标准编制修订工作安排，本规程依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的规则起草。

本规程共4章和条文说明，主要技术内容包括：总则、术语、胶结砂砾石拌和物性能室内试验、胶结砂砾石拌和物性能现场试验。

本规程第1章总则；第2章术语；第3章胶结砂砾石拌和物性能试验，包括拌和物室内拌和方法与现场取样方法、VC值试验、表观密度试验、含气量试验、凝结时间试验、均匀性试验。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利等知识产权，本规程的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本规程由南京水利科学研究院提出，由中国大坝工程学会归口。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程解释单位：

本规程出版、发行单位：

本规程主要起草人：

本规程技术内容审查人：

本规程在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国大坝工程学会（通信地址：北京市海淀区复兴路甲1号；邮政编码：100038；电话：010-68789757；电子邮箱：chincold @126.com），以供今后修订时参考。

目      录

1 总则	1

2 术语	1

3 胶结砂砾石拌和物性能试验	2

3.1 胶结砂砾石拌和物室内拌合与现场取样方法	2

3.2  胶结砂砾石拌和物工作度（VC值）试验	4

3.3  胶结砂砾石拌和物表观密度测定	5

3.4  胶结砂砾石拌和物含气量试验	7

3.5  胶结砂砾石拌和物凝结时间试验（贯入阻力法）	9

3.6  胶结砂砾石拌和物均匀性试验	11

条 文 说 明	13

1 总则

1.0.1 为规范胶结砂砾石拌和物性能试验方法，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于水利水电工程胶结砂砾石室内及现场取样拌和物性能试验。

1.0.3 本规程主要引用以下标准：

SL 127  容量筒校验方法

SL 128  混凝土试验用搅拌机校验方法

SL 132  混凝土拌和物含气量测定仪（气压式）校验方法

1.0.4 本规程涉及到的主要计量仪器设备，应定期进行检验或校准，并在合格期限内使用。

1.0.5 除特别规定外，本规程的测量值、计算结果的数值修约按照《数值修约规则与极限数字的表示和判定》（GB/T 8170）的规定进行，并采用修约值比较法判定测定值或计算值是否符合有关标准的要求。

1.0.6 胶结砂砾石拌合物性能试验除应符合本规程规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 胶结砂砾石 Cemented Sand, Gravel and Rock (CSGR)

利用胶凝材料和砂砾石料，经拌和、摊铺、碾压或振捣形成的具有一定强度的材料。

2.0.2 胶结砂砾石拌和物均匀性 Homogenization of CSGR Mixture

同批拌制的、分三次出机或取样的胶结砂砾石拌和物中5mm~40mm范围内裹浆粗骨料的含量误差。

3 胶结砂砾石拌和物性能试验

3.1 胶结砂砾石拌和物室内拌合与现场取样方法

3.1.1  本方法适用于为室内试验提供胶结砂砾石拌和物。

3.1.2  仪器设备包括以下几种：

1  搅拌机：宜采用强制式搅拌机，公称容量50L～150L，应满足SL 128的规定。

2  拌和钢板：平面尺寸不小于1.5m2.0m，厚度不小于5mm。

3  磅秤：量程100kg，感量50g。

4  台秤：量程10kg，感量1g。

5  天平：量程1kg，感量0.1g。

6  辅助用具：盛料容器和平头铁铲等。

3.1.3  胶结砂砾石室内拌合的基本要求应按以下规定执行：

1  在拌和时，拌和间温度保持在20℃±5℃，相对湿度不宜低于50%。对所拌制的拌和物应及时覆盖保湿。

2  用于拌制的各种材料，应至少提前24h放入已调好温度的拌和间，使得材料温度与拌和间温度相同。拌和水也应提前储存，不应现接现用自来水。

3  骨料用量均以饱和面干状态下的质量为准。

4  宜使用机械拌和，一次拌和量不宜少于搅拌机出料容量的20%，不宜大于搅拌机出料容量的80%。

5  材料用量以质量计。水泥、掺合料、水和外加剂称量误差为0.3%，骨料称量误差为0.5%。

6  称量好的外加剂一般先溶于称量好的拌和水中，搅拌均匀。引气剂等用量较小的外加剂应提前按一定倍数用水稀释，以减小称量误差。

3.1.4  胶结砂砾石宜采用机械拌合，室内拌合操作步骤应按以下规定执行：

1 拌和前应将搅拌机清洗干净。先拌制少量同配合比拌和物或水胶比相同的砂浆，使搅拌机内壁挂浆后将拌和物卸出，再摊开将铁板挂浆后抛弃。

2 将称好的骨料、胶凝材料、水（含溶入的外加剂）依次倒入搅拌机加盖，加水后立即开动搅拌机，搅拌2min～3min。对自落式搅拌机，在搅拌1min后，可将盖取下，观察是否有物料粘附在搅拌机内壁上（尤其是叶片后方），如有应停机人工刮下，然后继续开机拌完剩余时间。

3 将钢板及铁铲清洗干净，并保持表面润湿。将拌好的拌和物卸在钢板上，并刮干净粘附在搅拌机内壁上残留的拌和物。

4 人工翻拌出机拌和物两次或三次，使之均匀。人工翻拌时，应通过将拌和物重复堆积成圆锥体的方式来混合均匀。当堆积锥体时，每一铲拌和物都应从锥体顶点落下，使得拌和物能从锥体的各个方向散落，形成最佳混合物。所有拌和物堆积成锥体后，翻转铁铲重复地、垂直地从锥体顶点插入，将锥体摊开成一个扁平物。将拌和物堆积锥体再摊平为一次人工翻拌过程。

5  最晚应在拌和物初凝前，将拌和所用器具清理冲洗干净。

3.1.5  胶结砂砾石也可采用人工拌合，宜按如下步骤进行

1  用人工在钢板上拌合，拌合前应将钢板及铁铲清洗干净，并保持表面润湿。

2  将称好的骨料、胶凝材料（水泥和掺合料预先拌均匀）叠倒在钢板上成堆，用铁铲人工翻拌至颜色均匀，然后堆成锥形。

3  将锥形中间扒成凹坑，根据材料和水量多少，一次或分两次或分三次倒入拌和水（含溶入的外加剂），然后将干料与水一起小心拌和至基本均匀。多次加水拌和时，重新将材料集中成堆，再在中间扒成凹坑，倒入剩余（或部分）的拌和水，仔细拌和均匀即可。拌和用水不得流失。

4  自加水时算起，人工拌和应在10min内完成。

5  最晚应在拌和物初凝前，将拌和所用器具清理冲洗干净。

3.1.6  胶结砂砾石拌和物现场取样，宜按如下步骤进行

1  取样总量应不少于试验所需量的1.5倍，并且每次取样用40mm方孔筛湿筛后的胶结砂砾石拌和物不宜小于20L。

2  同一组拌和物应从同一盘或同一车中取样。宜采用多次采样的方法，应在同一盘或同一车的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样。取样后注意覆盖保湿，并尽快送到试验室。

3  试验前人工翻拌均匀试样，尽快开始进行各项胶结砂砾石拌和物性能试验。

4  应合理安排每次试验项目和取样量，以保证从开始取样到完成各项胶结砂砾石拌和物性能试验不超过30min。

3.2  胶结砂砾石拌和物工作度（VC值）试验

3.2.1  本试验用于试验室及现场测定胶结砂砾石拌和物的工作度（VC值），为配合比设计及施工质量控制提供依据。本方法适用于VC值为（5～25）s的胶结砂砾石拌和物。

3.2.2  仪器设备包括以下几种。

1  维勃稠度仪：由以下各部分组成（见图3.2.2）。

测定胶结砂砾石拌和物工作度（VC值）时，不使用坍落度筒，滑动圆盘上再加两块配重砝码。

（a）正面                                                    （b）侧面

1—振动台；2—元宝螺丝；3—圆盘；4—荷重块；5—滑杆；6—套筒；

7—螺栓；8—旋转架；9—漏斗；10—坍落度筒；11—容量筒；12—支柱

图3.2.2  胶结砂砾石拌和物维勃稠度测定仪

2  捣棒：直径16mm，长650mm，一端为弹头形金属棒。

3  40mm方孔试验筛。

4  配重砝码：（7.5±0.05）kg两块。

5  辅助器具：秒表等。

3.2.3  试验步骤应按以下规定执行。

1  试验前将容量筒、压板等擦净润湿。

2  将拌和物筛去大于40mm粒径的粗骨料，拌和均匀，摊平。用四分法将拌和物分成四份。取其对角线方向的两份，分两层装入容量筒，下层应超过半筒，上层装至与筒口齐平。每装一层用捣棒从容量筒周边开始向中心螺旋形均匀插捣25次。插捣深度以底层穿透该层，上层插入下层表面以下（10～20）mm为准。上层插捣完毕后将表面整平。

3  将装料的容量筒固定于振动台上。把透明塑料压板、砝码滑杆及配重砝码加到拌和物表面（总质量17.75kg)。松动滑杆紧固螺栓，开动振动台同时计时。记下从振动开始到圆压板周边全部出现水泥浆所需的时间（读数精确到0.5s）。

4  工作度试验应在拌和物拌和完毕20min内做完。未进行试验的拌和物应用塑料薄膜或湿麻袋遮盖以免水分蒸发。

5  试验应进行两次。

3.2.4  试验结果处理应按以下规定执行。

1  以两次测值的平均值（精确到0.5s）作为拌和物的工作度（即VC值）。

2  当胶结砂砾石拌和物的VC值处于（5～15）s、（16～25）s范围内，两次测试结果分别不得超过3s、5s，否则试验应重做。

3.3  胶结砂砾石拌和物表观密度测定

3.3.1  本试验用于室内及现场测定胶结砂砾石拌和物单位体积的质量，为配合比设计计算材料用量提供依据，校核设计表观密度：当已知所用材料表观密度时，还可以计算出拌和物的近似含气量。在获得现场实测表观密度的基础上，可用以计算相对密实度。

3.3.2  仪器设备包括以下几种。

1  容量筒：公称容积5L、10L、15L、20L、30L、80L，金属制圆筒，筒壁应具有足够的刚度。

2  振动台：振动频率（50±3）Hz，空载时台面中心振幅（0.5±0.1）mm，额定荷载不小于200kg。附有固定容量筒的装置。

3  80mm、40mm方孔试验筛。

4  秤：分度值不大于0.05kg。

5  辅助器具：弹头捣棒、玻璃板（尺寸稍大于容量筒筒口，厚5mm）、钢直尺或金属直杆、容量筒套模（内径与容量筒内径同，高150mm,能固定于容量筒上）、压板（直径比容量筒内径小5mm,厚5mm～10mm，压板中心附有长400mm、直径10mm～20mm的垂直圆杆）、压重块（连同压板一起的总质量按压强4.9kPa计算）等。

3.3.3  试验步骤应按以下规定执行。

1  根据拌和物中骨料最大粒径和表3.3.3选定相应规格的容量筒，称出空容量筒质量（G1，精确到0.1kg，下同），并按照SL 127校准实际容积（V）。

表3.3.3   粗骨料最大粒径与容量筒容积对应表

| 粗骨料最大粒径（mm） | 20 | 40 | 80 | ≥150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量筒公称容积（L） | ≥5 | ≥10 | ≥20 | 80 |

2  按照3.1的规定拌制胶结砂砾石拌和物。

3  把容量筒固定于振动台上，加上套模，把拌和物装入容量筒。分层装料，每层装料厚度不大于200mm（上层应装至高出容量筒顶面约50mm）。按每100cm2插捣12次进行分层插捣。放上相应质量的压重块。分层振动。下层振动时间等于该拌和物2倍VC值，顶层振动时间为该拌和物（2倍～3倍）VC值，以拌和物振动液化表面泛浆为准。

4  取下套模及压重块，沿筒口刮除多余的拌和物，用抹刀及玻璃板抹平表面。将容量筒外部擦净，称质量（G2）。

5  试验应进行两次。

3.3.4  试验结果处理应按以下规定执行。

1  按公式（3.3.4-1）计算胶结砂砾石拌和物的表观密度。

（3.3.4-1）

式中  γb  胶结砂砾石拌和物的表观密度，kg/m3；

G1  容量筒质量，kg；

G2  试样与容量筒质量，kg；

V  容量筒的容积，L。

2  以两次测值的平均值作为拌和物表观密度试验结果（修约间隔10kg/m3）。当两次测值相差超过20kg/m3时，试验应重做。

3  按公式（3.3.4-2）、公式（3.3.4-3）计算拌和物的近似含气量（修约间隔0.1%）：

（3.3.4-2）

（3.3.4-3）

式中               Va  胶结砂砾石拌和物的含气量，%；

γ0  拌和物不含气时的表观密度，kg/m3；

γb  拌和物的实测表观密度，kg/m3；

Gc、Gf、Gs、Gg、Gw  分别为水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料及水的用量，kg/m3；

ρc、ρf、ρs、ρρ、ρw  分别为水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料及水的密度或表观密度，kg/m3。

3.4  胶结砂砾石拌和物含气量试验

3.4.1  本试验用于室内及现场测定胶结砂砾石拌和物的含气量，选定或检验引气剂掺入量，以便控制胶结砂砾石质量。本方法适用于含气量不大于7%的胶结砂砾石拌和物。

3.4.2  仪器设备包括以下几种。

1  含气量测定仪：直读或非直读式气压含气量测定仪（见图3.4.2），应符合SL 132的规定。

1—含气量表（压力表）；2—气室操作阀；3—进水阀；

4—固定夹板；5—上盖；6—钵体；7—排气阀；8—进气阀

图3.4.2  气压式含气量测定仪

2  秤：分度值不大于50g。

3  维勃稠度仪的振动台。

4  辅助器具：套模（内径与含气量测定仪量钵内径相同，高度60mm）、压重块及导杆（总质量15kg）、含气量测定仪与振动台固定的卡具、玻璃板（250mm×250mm×5mm）、捣棒、秒表、抹刀、打气筒、漏斗等。

3.4.3  试验步骤应按以下规定执行。

1  含气量测定仪率定。试验前应对含气量测定仪进行率定，率定方法按该仪器使用说明书规定方法进行。

2  胶结砂砾石拌和物含气量的测定

1） 取拌和物约15L，用湿筛法筛除大于40mm粒径的粗骨料，拌和均匀，称取质量为Gb的试样。

（3.4.3-1）

式中  Gb  胶结砂砾石拌和物试样质量，kg；

γb  拌和物（经过湿筛的）表观密度，kg/m3；

V0  含气量测定仪量钵容积，L。

2） 把套模置于量钵上，将称取的试样（Gb）分两层装入量钵内。每层高约100mm，用捣棒从量钵周边开始向中心螺旋形均匀插捣25下，插捣上层时捣棒应插入下层（10～20）mm。

3） 将量钵置于固定卡具上，然后用螺杆和压板将量钵连同套模一并固定在振动台上，再将压重块和导杆轻轻置于套模内胶结砂砾石表面上。

4）开动振动台同时计时，振动时间按该拌和物的（2～3）倍VC值控制，以表面泛浆为准。

5）将量钵从振动台上取下，用抹刀将顶面大致抹平，擦净量钵上边缘，将钵盖盖上，旋紧紧固螺栓。

6）按使用的含气量测定仪规定方法测定含气量。

3  测定骨料校正常数K。K随骨料种类不同而变化，除轻骨料外，满足水工混凝土用骨料，一般不考虑骨料校正常数，可不进行此项测定。

1） 按公式（3.4.3-2）和公式（3.4.3-3）计算出装入量钵中的细骨料和粗骨料质量。由两式计算出的细骨料和粗骨料用量以饱和面干状态为准，实际用量还需根据细骨料和粗骨料的含水情况进行修正。按修正后的实际用量称取细骨料和粗骨料。

Gs1=GsV01000(1-G3ρg3）                         （3.4.3-2）

Gg1=(G1+G2)V01000(1-G3ρg3）                         （3.4.3-3）

式中  Gs1、Gg1  分别表示装入量钵中的细骨料和粗骨料质量，kg；

Gs  单位体积胶结砂砾石中细骨料用量，kg/m3；

V0  量钵容积，L；

G1、G2、G3  分别为胶结砂砾石中（5～20）mm、（20～40）mm及大于40mm的粗骨料用量，kg/m3；

ρg3  大于40mm粗骨料的表观密度，kg/m3。

2） 量钵中先盛1/3高度的水，将称取的细骨料和粗骨料混合物逐步加入量钵中，不断搅拌以排气。每当骨料层厚增加45mm时，用捣棒捣10次。细骨料和粗骨料全部加入水至满。盖上钵盖，扭紧紧固螺栓。

3） 同样按测定拌和物含气量的方法测定含气量，测得的含气量即为骨料校正常数K。

3.4.4  试验结果处理应按以下规定执行。

1  按公式（3.4.4）计算拌和物含气量：

Vb=Vb1—K                                  （3.4.4）

式中  Vb  拌和物的含气量，%；

Vb1  由含气量测定仪测得的含气量，%；

K  骨料校正常数，%。

2  以两次测值的平均值作为试验结果（修约间隔0.1%）。若两次含气量测值相差大于0.5%，应找出原因重做试验。

3.5  胶结砂砾石拌和物凝结时间试验（贯入阻力法）

3.5.1  本试验用于室内及现场测定胶结砂砾石拌和物的初凝和终凝时间。

3.5.2  仪器设备包括以下几种。

1  贯入阻力仪：测力计量程不小于1kN，分度值不大于1N。测针的承压面积有100mm2、50mm2、20mm2三种，测针长100mm，在距贯入端25mm处有明显的标记。

2  试模：边长150mm的立方体试模（要求不漏浆，试模内可加薄塑料袋），且附有套模。

3  5mm方孔试验筛。

4  辅助器具：振动台、秒表、抹刀、压重块等。

3.5.3  试验步骤应按以下规定执行。

1  从胶结砂砾石拌和物中筛取砂浆试样约15L。

2  通过套模将砂浆平均分装于三个边长150mm的立方体试模中（分两层装模，每层插捣25次）。将试模固定于振动台上，砂浆表面加压重块（按压强2450Pa计算）。开启振动台使试样振动密实（施振时间等于该胶结砂砾石拌和物的2倍VC值），随后去掉压重块和套模，刮去试模表面多余砂浆，抹平表面。试模置于（20±2）℃的环境中，用橡胶板或玻璃板遮盖。

3  掺普通外加剂的在成型后（3～4）h，掺缓凝剂的在成型后（4～6）h开始测定。只用20mm2截面积的测针，开始时每小时测试一次，按3.5.4节的规定计算贯入阻力值，并绘图确定胶结砂砾石拌和物的初凝时间。测试时间间隔可视初凝时间长短进行调整，但初凝前及初凝后宜分别有五次以上的测试数值。

4  测点位置应按照先周边后中心布置，每次测点应避开前一次测孔，其间距不小于15mm。测点与砂浆筒壁距离不应小于20mm。

5  到测试时间时，取出砂浆试模置于仪器座板上，去皮清零（或记录压力表初始示值）。压下手柄使测针端部与砂浆表面接触，然后均匀用力使测针贯入砂浆，经10s左右使测针25mm深度标记到达砂浆表面，读取贯入阻力仪示值（或记录压力表最大示值，计算贯入压力）（P，精确到1N）。每只砂浆筒每次测一个或两个点，取平均值作为本次贯入压力测值。

6  每次测试完毕，应将测针上粘附的砂浆擦净。取下砂浆试模，加盖后放回恒温室中。

7  重复步骤5～6，直至贯入阻力仪示值大于560N（即贯入阻力大于28MPa），停止试验。

3.5.4  试验结果处理应按以下规定执行。

1  贯入阻力值按公式（3.5.4）计算：

（3.5.4）

式中  R  贯入阻力值，MPa；

P  贯入深度达25mm时所需的净压力，N；

A  测针的截面积，20mm2。

2  以砂浆拌和加水至测定贯入阻力时所经历的时间为横坐标，以贯入阻力为纵坐标，将测试结果绘于图上。根据测点的具体分布情况，在转折点处将测点划分为两组（测点划分合适与否，可用两直线的相关系数是否均为最大进行判断）。用“最小二乘法”或“平均法”将两组测点分别用直线或直线方程表示，两直线的交点对应的时间即为胶结砂砾石拌和物的初凝时间。

3  在贯入阻力～历时第二段直线上，贯入阻力28MPa对应的时间，即为该胶结砂砾石拌和物的终凝时间。

4 以三个试件凝结时间的平均值作为试验结果。

3.6  胶结砂砾石拌和物均匀性试验

3.6.1  本试验用于室内及现场测定胶结砂砾石拌和物的均匀性。

3.6.2  仪器设备包括以下几种。

1  磅秤：量程100kg，感量50g。

2  5mm方孔试验筛。

3  40mm方孔试验筛。

3.6.3  试验步骤应按以下规定执行。

1  按3.1.4或3.1.5拌制胶结砂砾石拌和物。

2  拌制完成后分三批卸料或人工取料，每次卸料或人工取料不少于20L；用40mm方孔筛和5mm方孔筛先后筛出40mm以上裹浆粗骨料及砂浆，余下的裹浆粗骨料备用。

3  采用磅秤对三份备用裹浆粗骨料分别进行称量，做好记录。

4  现场胶结砂砾石拌和物均匀性试验取样按3.1.6进行；取样后，用5mm方孔筛筛出砂浆，余下的裹浆粗骨料备用分别称重。

3.6.4  试验结果处理应按以下规定执行。

1  均匀度按公式（3.6.4）计算：

W∆=Wmax-W0W0                        （3.6.4）

式中  W∆  胶结砂砾石拌和物均匀度，%；

Wmax  三个试样中粗骨料含量最大值，kg；

W0  三个试样中粗骨料含量平均值，kg。

2  粗骨料含量最大值保留至0.1kg，骨料含量平均值保留至0.1kg，拌合物均匀度保留值0.1%。

T/CHINCOLD XXXX-2021

胶结砂砾石拌和物性能试验规程

条 文 说 明

目    录

3 胶结砂砾石拌和物性能试验	2

3.1 拌和物室内拌和与现场取样方法	2

3.2  胶结砂砾石拌和物工作度（VC值）试验	2

3.3  胶结砂砾石拌和物表观密度测定	2

3.4  胶结砂砾石拌和物含气量试验	2

3.5  胶结砂砾石拌和物凝结时间试验（贯入阻力法）	2

3.6  胶结砂砾石拌和物均匀性试验	2

标准用词说明	2

3 胶结砂砾石拌和物性能试验

3.1 拌和物室内拌和与现场取样方法

3.1.6  胶结砂砾石拌和物现场取样根据实际情况进行调整，但要遵循多次采样的方法，同一车可在卸料过程中卸料量约占总体积的1/4、1/2和3/4时取样，也可调整为机口取样，机口取样时间间隔不宜过长。

3.2  胶结砂砾石拌和物工作度（VC值）试验

1  胶结砂砾石的振动液化与工作度关系

1）胶结砂砾石的振动液化与工作度：胶结砂砾石的振实过程及原理与普通混凝土相似。拌和物在振动的作用下其颗粒围绕某一不稳定平衡位置作颤振运动，并借助自身的质量向下产生位移，浆体在振动作用下发生了液化。逐步挤压了拌和物各组份之间的空气所占的空间，空气逐渐排出，因此拌和物得到逐步增实。胶结砂砾石特别干硬，内摩阻力大到自身质量所不能克服的程度，必须供给辅助力量，才能使其完成液化过程。通常的办法是施加压重，压重物的振动对拌和物做功，使其颗粒下移直至液化。从振动开始到表面液化完成的时间（s），因拌和物的干湿而异，它可以作为工作度的衡量标准，通常称VC值。

2）附加压重质量和振动液化临界时间关系：普通混凝土的工作度以坍落度表示，一般干贫混凝土和零坍落度混凝土可以用VB值表示。但胶结砂砾石特别干硬，用标准的VB试验法，出浆时间较长且难于判断准确，试验表明，只要增加压重质量，出浆时间就会明显缩短，而且随压重质量的增加逐渐趋于稳定。胶结砂砾石压重质量参考碾压混凝土拌和物工作度测定选用的17.75kg。

2  振动台选定

选定振动台的原则是：①振动参数的波动对测值的影响不显著；②优先选用国内定型产品。根据这两条原则，测定胶结砂砾石拌和物工作度选用维勃稠度仪。该设备振动频率为50Hz±3Hz，空载振幅0.5mm±0.1mm，名义加速度5g。

3.3  胶结砂砾石拌和物表观密度测定

1  胶结砂砾石表观密度测定采用容量筒法。

1）容量筒容积：考虑到胶结砂砾石比常规混凝土干硬，因此把容量筒的容积适当加大以保证实测表观密度的精度，相应于粗骨料最大粒径大于等于150mm的拌和物，容量筒容积定为80L。目前国内及国外胶结砂砾石所用粗骨料最大粒径可达150mm或以上。

2）试验时压重块质量的确定：试验表明，试验时拌和物表面承受的动压力的大小对表观密度和强度有一定的影响。参考碾压混凝土，当每平方厘米面积上平均作用50g力时，所得强度值较高。故规定进行表观密度试验时，压重块总质量按压强为4900Pa计算求得。

3）成型振时的确定：从拌和物液化原理及液化过程考虑，拌和物受振表面出浆，说明拌和物已经达到临界液化，也就是说，这时拌和物已基本上密实了。因此，用VC值控制振动时间是可行的，但为了保证拌和物充分振捣密实，适当延长振捣时间是必要的。故规程中规定“下层振动时间等于VC值，顶层振动时间为2VC值～3VC值”。

3.4  胶结砂砾石拌和物含气量试验

含气量试样成型采用维勃振动台，需要一套卡具，使含气量量钵固定在振动台上。胶结砂砾石试样装入量钵后置于振动台上振动液化，使其达到密实。参考碾压混凝土含气量测定，当表面压强达到4900Pa时，强度最高，也即密实度最大，以此换算得混凝土表面压重需15kg，振动时间与抗压强度规定相同。

3.5  胶结砂砾石拌和物凝结时间试验（贯入阻力法）

参考碾压混凝土凝结时间试验方法。胶结砂砾石与碾压混凝土相比，砂浆含量更少，骨料含量更多，该方法采用筛出砂浆进行贯入阻力测试，因此，骨料含量的多少对砂浆影响不大。实践表明，初凝时间不宜用作判别胶结砂砾石仓面直接铺筑允许时间，铺筑允许时间一般短于初凝时间。胶结砂砾石仓面直接铺筑允许时间应由现场试验确定。

3.6  胶结砂砾石拌和物均匀性试验

对于胶结砂砾石而言，由于其粗骨料含量大，且试验室内以及现场施工时采用的拌制方式不一，胶结砂砾石的拌制均匀性对其硬化后的性能影响更大。本章采用测试胶结砂砾石拌和物中特定粒径范围内裹浆粗骨料的含量来评价胶结砂砾石拌和物的均匀性，该方法的基本原理来自对于混凝土搅拌机拌制均匀性的校验方法，并结合胶结砂砾石拌和物的特点，在拌和物取样数量方面稍做了改进。

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |