ICS *.*

团   体  标  准

T/CHINCOLD ***—2022

胶结砂砾石热学性能试验规程

Standard for test method of thermal properties on cemented sand gravel and rock

（征求意见稿）

2022-X-X发布                                         2022-X-X实施

中国大坝工程学会     发布

前言

根据中国大坝工程学会团体标准编制修订工作安排，本规程依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的规则起草。

本规程共4章和条文说明，主要技术内容包括：总则、术语、试件拌制与取样、胶结砂砾石热学性能试验。

本规程第1章总则；第2章术语，第3章胶结砂砾石拌制与取样，第4章热学性能试验，包括导温系数试验、导热系数试验、比热试验和绝热温升试验。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利等知识产权，本规程的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本规程由南京水利科学研究院提出，由中国大坝工程学会归口。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程解释单位：

本规程出版、发行单位：

本规程主要起草人：

本规程技术内容审查人：

本规程在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国大坝工程学会（通信地址：北京市海淀区复兴路甲1号；邮政编码：100038；电话：010-68789757；电子邮箱：chincold @126.com），以供今后修订时参考。

目      次

1 总则	1

2 术语	2

3 胶结砂砾石拌制与取样	3

4 热学性能试验	5

4.1 导温系数试验	5

4.2 导热系数试验	7

4.3 比热试验	10

4.4 绝热温升试验	12

条 文 说 明	20

1 总则

1.0.1 为规范胶结砂砾石热学性能试验方法，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于水利水电工程胶结砂砾石热学性能室内试验；现场试验（机口成型）、检验参照执行。

1.0.3 本规程主要引用以下标准：

SL 128  混凝土试验用搅拌机校验方法

SL 136 混凝土热学参数测定仪校验方法

SL 352 水工混凝土试验规程

1.0.4 本规程涉及到的主要计量仪器设备，应定期进行检验或校准，并在合格期限内使用。

1.0.5 除特别规定外，本规程的测量值、计算结果的数值修约按照《数值修约规则与极限数字的表示和判定》（GB/T 8170）的规定进行，并采用修约值比较法判定测定值或计算值是否符合有关标准的要求。

1.0.6 胶结砂砾石热学性能试验除应符合本规程规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 胶结砂砾石 Cemented Sand, Gravel and Rock (CSGR)

利用胶凝材料和砂砾石料，经拌和、摊铺、碾压或振捣形成的具有一定强度的材料。

3 胶结砂砾石拌制与取样

3.0.1  本方法适用于为室内试验提供胶结砂砾石拌和物，以及胶结砂砾石现场取样。

3.0.2  仪器设备包括以下几种：

1  搅拌机：宜采用强制式搅拌机，公称容量50L～150L，应满足SL 128的规定。

2  拌和钢板：平面尺寸不小于1.5m2.0m，厚度不小于5mm。

3  磅秤：量程100kg，感量50g。

4  台秤：量程10kg，感量1g。

5  天平：量程1kg，感量0.1g。

6  辅助用具：盛料容器和平头铁铲等。

3.0.3  胶结砂砾石室内拌和的基本要求应按以下规定执行：

1  在拌和时，拌和间温度保持在20℃±5℃，相对湿度不宜低于50%。对所拌制的拌和物应及时覆盖保湿。

2  用于拌制的各种材料，应至少提前24h放入已调好温度的拌和间，使得材料温度与拌和间温度相同。拌和水也应提前储存，不应现接现用自来水。

3  骨料用量均以饱和面干状态下的质量为准。

4  宜使用机械拌和，一次拌和量不宜少于搅拌机出料容量的20%，不宜大于搅拌机出料容量的80%。

5  材料用量以质量计。水泥、掺合料、水和外加剂称量误差为0.3%，骨料称量误差为0.5%。

6  称量好的外加剂一般先溶于称量好的拌和水中，搅拌均匀。引气剂等用量较小的外加剂应提前按一定倍数用水稀释，以减小称量误差。

3.0.4  胶结砂砾石宜采用机械拌和，室内拌和操作步骤应按以下规定执行：

1 拌和前应将搅拌机清洗干净。先拌制少量同配合比拌和物或水胶比相同的砂浆，使搅拌机内壁挂浆后将拌和物卸出，再摊开将铁板挂浆后抛弃。

2 将称好的骨料、胶凝材料、水（含溶入的外加剂）依次倒入搅拌机加盖，加水后立即开动搅拌机，搅拌2min～3min。对自落式搅拌机，在搅拌1min后，可将盖取下，观察是否有物料粘附在搅拌机内壁上（尤其是叶片后方），如有应停机人工刮下，然后继续开机拌完剩余时间。

3 将钢板及铁铲清洗干净，并保持表面润湿。将拌好的拌和物卸在钢板上，并刮干净粘附在搅拌机内壁上或残留的拌和物。

4 人工翻拌出机拌和物两次或三次，使之均匀。人工翻拌时，应通过将拌和物重复堆积成圆锥体的方式来混合均匀。当堆积锥体时，每一铲拌和物都应从锥体顶点落下，使得拌和物能从锥体的各个方向散落，形成最佳混合物。所有拌和物堆积成锥体后，翻转铁铲重复地、垂直地从锥体顶点插入，将锥体摊开成一个扁平物。将拌和物堆积锥体再摊平为一次人工翻拌过程。

5  最晚应在拌和物初凝前，将拌和所用器具清理冲洗干净。

3.0.5  胶结砂砾石也可采用人工拌和，宜按如下步骤进行

1  用人工在钢板上拌和，拌和前应将钢板及铁铲清洗干净，并保持表面润湿。

2  将称好的骨料、胶凝材料（水泥和掺合料预先拌均匀）叠倒在钢板上成堆，用铁铲人工翻拌至颜色均匀，然后堆成锥形。

3  将锥形中间扒成凹坑，根据材料和水量多少，一次或分两次或分三次倒入拌和水（含溶入的外加剂），然后将干料与水一起小心拌和至基本均匀。多次加水拌和时，重新将材料集中成堆，再在中间扒成凹坑，倒入剩余（或部分）的拌和水，仔细拌和均匀即可。拌和用水不得流失。

4  自加水时算起，人工拌和应在10min内完成。

5  最晚应在拌和物初凝前，将拌和所用器具清理冲洗干净。

3.0.6  胶结砂砾石拌和物现场取样，宜按如下步骤进行

1  取样总量应不少于试验所需量的1.5倍，并且每次取样用40mm方孔筛湿筛后的胶结砂砾石拌和物不宜小于20L。

2  同一组拌和物应从同一盘或同一车中取样。宜采用多次采样的方法，应在同一盘或同一车的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样。取样后注意覆盖保湿，并尽快送到试验室。

3  试验前人工翻拌均匀试样，尽快开始进行各项胶结砂砾石热学性能试验。

4  应合理安排每次试验项目和取样量，以保证从开始取样到完成各项胶结砂砾石试验不超过30min。

3.0.7  对于室内制作或者现场取样的需要养护一定龄期再开展热学性能测试的胶结砂砾石试件，其养护按SL 352中混凝土养护的相关要求执行。

4 热学性能试验

4.1 导温系数试验

4.1.1  仪器设备包括以下几种：

1  导温系数测定仪：应符合SL 136的规定，测温分辨率不大于0.1℃。也可使用如图4.1.1所示导温仪，主要由以下部件组成。

1）	加热桶：用两层铁皮制成的圆桶，外径500mm，内径400mm，两层铁皮的间距约50mm，内填隔热材料。桶底装有总功率为（3000～4000）W并有分档的加热器，加热器与装在桶外的温控装置相连。附有桶盖，盖上有三个孔，分别用于安装测量试件中心温度、桶内水温的传感器，以及搅拌器；

2） 冷却桶：用一层铁皮制成的圆桶，直径（500～600）mm，高约800mm，附有冷却水管及喷嘴；

3）	试件架：能够放入加热桶和冷却桶内部，用以架空试件。

2  试模：模腔为φ200mm×400mm圆柱体。附有支架和铁杆，铁杆直径为10mm，长度为200mm，用于在试件中心预留测温计的插孔。

3  测温计：测量范围0～100℃，分度值不大于0.1℃。如用水银温度计，水银球到刻度起点的距离须大于250mm。

4 辅助器具：时钟、石棉线、胶布、变压器油等。

1—保温外桶；2—试件架；3—试件；4—测温计；5—桶盖；6—排水管；7—冷却水管及喷嘴

图4.1.1  导温仪示意图

4.1.2  试验步骤应按以下规定执行。

1  拌制胶结砂砾石拌和物。如果骨料粒径大于40mm时，应用湿筛法剔除。

2  将拌和物分三层装入试模内，分三层振实，压重质量按压强为4.9kPa计算求得。第一层振实后，将铁杆插入试模中，并固定在中心部位，再装第二层和第三层试料，然后分别振实。每层插捣25次，振动时间底、中层为拌和物的2倍VC值，上层为（2～3）倍VC值。

3  成型后（1～2）h抹面，约4h后将埋入的铁杆轻轻转动（不得上下移动），以免与胶结砂砾石粘结。（1～2）d后拨出铁杆拆模并编号，将试件放入标准养护室至少7d，即可用于试验。

4  试验前一天，取出试件，在顶面靠近中心孔周围凿毛，用湿布抹净，向孔内注放变压器油，放入测温计，使测头浸没在油中，用石棉线将孔口塞紧，用胶布固定好，并用水泥净浆严密封口。

5  使用导温系数测定仪时，按仪器说明书步骤进行试验。使用导温仪试验时，将试件放入加热桶中，安放在试架上，加水没过试件顶面50mm以上。盖上桶盖，插入水温测温计，启动加热器和搅拌器，将水加热至（60～70）℃，待试件中心温度与水温完全相等时停止加热和搅拌。如要测得不同温度的导温系数，可分别加热至所需的温度。

6  在冷却水桶内注满水，并使其不断流动，以达水温均匀一致。

7  将经加热并温度均匀一致的试件，迅速连同试件架一起放入冷却桶内，水面应高出试件顶面50mm以上，立即测读试件中心温度和冷却水温，并开始记时。以后每隔5min测读一次，直到试件中心温度与冷却水水温相差（3～6）℃为止（一般需1h左右）。

4.1.3  试验结果处理应按以下规定执行。

1  查表法。根据记录计算试件中心温度与冷却水温度的初始温差θ0及两者在任意时刻的温差θ，求得各个时间的θ/θ0比值（修约间隔0.00001），查附表1得相应的αt/D2值。其中t为冷却时间（单位为h），D为试件的直径（单位为m），从而算出相应时刻的导温系数αt。取试件开始冷却后30min至1h各测值的平均值作为该试件的导温系数α。

注： 附表1中αt/D2值的查法，表中主体数据为θ/θ0值（除第一行、第一列外），在通过θ/θ0值查找计算αt/D2值时，应查找最接近θ/θ0的数值（不需插值计算），其所在位置对应的第一行、第一列的两个数值相加即为αt/D2值。

2  半对数计算法。

1）以冷却时间t（单位为h）为横坐标，lnθ为纵坐标，做出lnθ＝f(t)的曲线。

2）取得lnθ＝f(t)曲线的直线段（可取冷却时间30min到1h之间的数据）的拟合线性方程，斜率的绝对值为冷却率m（1/h）。

3）计算试件形状系数K（m2）：

K=1(2.4048/R)2+(π/L)2                      （4.1.3-1）

式中  R  试件的半径，m；

L  试件的高度，m。

4）计算导温系数a：

a=K⋅m                          （4.1.3-2）

3  取两个试件导温系数测值的平均值作为试验结果（修约间隔0.01×10-3 m2/h）。两种方法所得的结果差距较大时，以半对数计算法的结果为准。

4.2 导热系数试验

4.2.1  仪器设备包括以下几种：

1  导热系数测定仪：应符合SL 136的规定，测温分辨率不大于0.1℃。也可使用如图4.2.1-1、图4.2.1-2所示导热仪，主要由以下部件组成。

1） 冷却桶：直径600mm，高960mm的铁桶。内有搅拌冷却水用的大叶片八个，用马达驱动，循环冷却水可用自来水；

2） 加热器：外径29mm，内径10mm，长370mm，用黄铜片制成，夹层中绕有电阻丝，功率260W；

3） 搅拌器：搅拌试件内腔的水，使其温度均匀，以马达驱动；

4） 电流计：5A，不低于0.5级；

5） 电压表：0～220V，不低于0.5级。

2  测温计：测量范围0～100℃，分度值不大于0.1℃。如用玻璃水银温度计，水银球至读数起点的距离应大于250mm。

3  试模：模腔为φ200mm×400mm圆柱体。附有铁杆和支架，铁杆直径为40mm，长度不小于400mm。

4

4

3

3

1

1

1—温度计；2—搅拌器轴；3—搅拌器马达；4—冷却桶；5—试件架；6—加热器；

7—搅拌叶片；8—进水管；9—试件；10—软木；11—马达；12—出水管

图4.2.1-1  导热仪示意图

1—加热器；2—搅拌器叶片

图4.2.1-2  加热器安装示意图

4.2.2  试验步骤应按以下规定执行。

1  拌制胶结砂砾石拌和物。如果骨料粒径大于40mm时，用湿筛法剔除。将拌和物分三层装入试模内，每层用捣棒插捣25次。分三层振实，压重质量按压强为4.9kPa计算求得。振动时间控制在（2～3）倍VC值以内，每组两个试件。

2  使用导热系数测定仪时，按仪器说明书步骤进行试验。使用导热仪试验时，按图4.2.1-1、图4.2.1-2将试件安放在试件架上（软木应先用石蜡液浸渍）。向试件内腔灌水，水面比试件顶面低（10～20）mm。

3  接通冷却水源，向桶中放水，使水面与试件顶面齐平。然后开动大叶片搅拌器，此时，靠试件处水位降低，应继续放水，使中部水位与试件顶面齐平。调节控制好进出水量，使整个试验过程的水位不变。

4  接通加热器开关，开动试件内腔小搅拌器使内腔温度均匀一致。控制加热器的电压和电流，一般电压在（50～100）V左右，电流在（1.5～2.0）A之间，并使其稳定下来。观测试件中心温度上升情况，以及仪器运转是否正常。

5  接通加热器后1h左右，每隔10min测读一次冷却水温、胶结砂砾石中心温度以及电压、电流，直至电压、电流及胶结砂砾石中心温度稳定为止。一般需测读10次。

4.2.3  试验结果处理应按以下规定执行。

1  导热系数按公式（4.2.3-1）计算：

λ=Qln(a/b)2πL(θ2-θ1)=3.600Wln(a/b)2πL(θ2-θ1)=2.305Wθ2-θ1           （4.2.3-1）

式中    胶结砂砾石导热系数，kJ/(m·h·℃)；

Q  试件由中心向四周在单位时间内的传热量，为3.600kJ/（W·h）；

a  试件外径，m；

b  试件内孔径，m；

L  试件高度，m；

θ1  冷却水温，℃；

θ2  试件中心水温，℃；

W  电热功率，为电流与电压乘积，W。

注1：由于开始一段时间读数规律性较差，一般选用自记录温度起30min以后的各次读数来计算。

注2：导热系数的单位也可以用W/(m·K)，两个单位的换算各项为：1 W/(m·K)=3.6 kJ/(m·h·℃)。

2  取各次导热系数测值的平均值为该试件的导热系数，以两个试件导热系数的平均值作为试验结果（修约间隔0.01 kJ/(m·h·℃)）。

4.3 比热试验

4.3.1  仪器设备包括以下几种：

1  比热测量设备：应符合SL 136的规定。可以采用自动比热仪，或如图4.3.1所示的绝热量热器，主要由以下部件组成。

1） 保温桶：用两层钢板制成，附有桶盖。外径800mm，内径740mm，高1170mm，两层钢板之间填以隔热材料；

2） 圆筒形空气挡板：用厚1mm的铜板制成。直径530mm，高880mm。其外缘母线方向，均匀装有12条胶木板，每条胶木板上安有12个小型绝缘瓷柱，瓷柱上装有12根各100W的电热丝，为保温桶内空气加热用；

3） 隔离桶：用1mm厚的紫铜板制成。直径330mm，高510mm，附有盖。

4） 试件桶：用1mm厚的紫铜板制成。直径240mm，高480mm，附有盖。

5） 加热器：试件中心加热用，用黄铜片制成。外管直径30mm，内管直径10mm，长370mm，内外管间布有电热丝，功率为230W左右；

6） 搅拌器：杆式，由一小马达带动，以使试件周围水温均匀；

7） 鼓风机：由多翼风扇与马达组成，以使桶内空气温度均匀；

8） 温度计：测量范围（0～100）℃，分度值0.1℃。如用水银温度计，水银球到刻度起点的距离应大于400mm；

9） 其他：瓦时表（220V，5A，精度0.01），控制箱及软木块等。

2  试模：模腔为φ200mm×400mm圆柱体。附有铁杆和支架，铁杆直径40mm，长度不小于400mm。

3  秤：分度值不大于0.01kg。

4  辅助器具：时钟等。

1—软木垫块；2—隔离桶；3—加热丝；4—圆筒型空气挡板；5—保温桶；6—隔热材料；7—搅拌器马达；

8—搅拌器；9—控制箱；10—2.5mm空气层；11—试件桶；12—加热器；13—鼓风机及马达；14—温度计

图4.3.1  绝热量热器示意图

4.3.2  试验步骤应按以下规定执行。

1  试件成型应符合4.2节的规定。

2  试验前，从养护室取出试件，擦干表面水份后称重（精确到0.1kg）。

3  将试件及其他设备按图4.3.1安装好，并往试件桶内装水，使水面高出试件顶面（20～30）mm。记录装入的水量（精确到0.01kg）。

4  启动自动比热仪进行测试。采用绝热量热器时按以下步骤进行。

1） 当试件桶内的温度与保温桶内温度稳定一致时，表示绝热量热器内试件温度、水温和气温已达平衡。此时测出试件的初始温度（θ1），和电表的初始读数。

2） 接通加热器及搅拌器的电源并开始记时。同时接通鼓风马达及空气加热丝电源，使保温桶内空气与试件桶内的水温相等。待水温上升（10～15）℃时，关闭加热器，只让搅拌器运转，经（1.5～2.0）h，使试件温度均匀，读取试件桶内温度计的读数（θ2），并记录时间及电表读数。至此，一次加热操作完毕。

3） 按上述加热操作步骤对试件再加热两次。

4.3.3  试验结果处理应按以下规定执行。

1  读取并记录自动比热仪的测试结果。

2  采用绝热量热器时按以下步骤计算比热c：

1） 加热器供热量：每次加热所消耗的电量（W·h）乘以3.600[kJ/（W·h）]即为每次加热器的供热量q1（kJ）。

2） 搅拌器供热量：搅拌器搅拌常数乘以搅拌时间（h），即为每次搅拌器供热量q2（kJ）。

注： 搅拌器常数与搅拌器形状尺寸及转速有关。按美国垦务局混凝土比热仪图纸制造的搅拌器常数为6.752kJ/h，自制的应另行测定。

3） 试件桶吸热量：试件桶的吸热常数4.254kJ/℃，乘以每次加热的温升值（θ2-θ1）即为试件桶所吸收的热量q3（kJ）。

4） 水吸收的热量：水的比热乘以用水量再乘以每次加热的温升值（θ2-θ1），即为水所吸收的热量q4（kJ）。

5） 试件吸收的热量：按公式（4.3.3-1）计算。

Q=q1+q2-q3-q4                            （4.3.3-1）

6） 按公式（4.3.3-2），连续加热三次就可得到三个三元一次方程，联立求解即可求出C0、C1、C2之值。

Q=M[C0(θ2-θ1)+C12(θ22-θ12)+C23(θ23-θ13)]             （4.3.3-2）

式中    Q  试件吸收的热量，kJ；

M  试件的质量，kg；

C0、C1、C2  待求的系数；

θ1、θ2  每次加热的初始温度和终止温度，℃。

7）按 c=C0+C1θ+C2θ2，即得比热c随温度θ变化表达式。此式在试验温度范围内有效。

3  以两个试件比热的平均值作为试验结果（修约间隔0.01（kJ/（kg·℃）））。随比热结果应给出适用的温度区间。

4.4 绝热温升试验

4.4.1  仪器设备包括以下几种：

1  绝热温升测定仪：由绝热室和控制记录仪两部分组成，工作原理见图4.4.1。绝热室应达到绝热试验条件，即胶凝材料水化所产生的热量与外界不发生热交换，应能满足绝热室温度与跟踪试样的中心温度相差不大于±0.1℃的要求。试验温度范围（5～80）℃，测温元件采用温度传感器，温度示值的分度值不大于0.1℃。应符合SL 136的规定。

1—加热器；2—保温隔热层；3—测温元件；4—胶结砂砾石试件；5—控温层

图4.4.1  绝热温升测定仪工作原理图

2  容器：容积为50L左右，钢质圆柱体，顶部直径略大。顶盖具有橡胶密封圈，中部有测温计插孔。容器尺寸应大于骨料最大粒径的三倍。

3  辅助器具：秤、天平、测温管（导热良好的金属管，如紫铜测温管）、导热油（如变压器油）等。测温管的内径稍大于测温探头直径，长度为试件高的二分之一，插入端封闭。

4.4.2  试验步骤应按以下规定执行。

1  应定期按SL 136校验绝热温升测定仪的绝热性和温度跟踪误差。

2  至少提前24h将拌和用料放入（20±5）℃的室内，使其温度与室温一致。如对拌和物浇筑温度有专门要求时，则按要求控制拌和物的初始温度。

3  拌制胶结砂砾石拌和物，记录拌和加水时间、量测机口拌和物温度，然后分两层装入容器中，用振动成型器振实容器中的胶结砂砾石，每层振捣到泛浆为止。在容器中心和周边用手锤分别打入两支紫铜测温管，然后盖上容器上盖，全部密封。测温管中盛入少许变压器油。

4  立即将容器装入绝热温升测定仪绝热室内，按仪器使用说明书规定，将试件中心温度传感器插入测温管中，并安装其他温度传感器。

5  关闭保温门开始试验，每0.5h记录一次试样中心温度，历时24h后每1h记录一次，7d后可（3～6）h记录一次。历时28d（或根据需要确定天数）试验结束。

6  从胶结砂砾石拌和加水到开始测读温度，应在30min内完成。

4.4.3  试验结果处理应按以下规定执行。

1  胶结砂砾石绝热温升值按公式（4.4.3）进行修正（修约间隔0.1）：

Tt=Ck+CmCk(Tt'-T0)                         （4.4.3）

式中  Tt   修正后的t天龄期胶结砂砾石绝热温升值，℃；

Tt  仪器记录的t天龄期温度值，℃；

T0   胶结砂砾石拌和物的初始温度，℃；

Ck   胶结砂砾石试件的热容量，为胶结砂砾石质量与胶结砂砾石平均比热（按4.3节方法测定）的乘积，kJ/℃；

Cm  绝热室的总热容量，由厂家提供，kJ/℃。如自制仪器可按Cm=GiCi进行计算，Gi为各附件（容器、测温管、测温元件和导热油）的质量，Ci为各附件材料的比热。

2  以时间t为横坐标，温升Tt为纵坐标绘制胶结砂砾石绝热温升过程线，根据曲线即可查得各不同龄期的胶结砂砾石绝热温升值。

3  如有需要，可采用最小二乘法进行曲线拟合，给出胶结砂砾石的绝热温升—历时最优拟合表达式、适用条件和95%置信度值，以便计算分析使用。

附表1    θθ0值和αtD2值的关系表（高度为直径二倍的圆柱体）

| αtD2 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010 | 0.99628 | 0.99603 | 0.99578 | 0.99553 | 0.99529 | 0.99504 | 0.99479 | 0.99455 | 0.99430 | 0.99405 |
| 0.011 | 0.99381 | 0.99342 | 0.99303 | 0.99264 | 0.99225 | 0.99186 | 0.99147 | 0.99108 | 0.99069 | 0.99030 |
| 0.012 | 0.98991 | 0.98939 | 0.98887 | 0.98834 | 0.98782 | 0.98730 | 0.98677 | 0.98625 | 0.98573 | 0.98520 |
| 0.013 | 0.98468 | 0.98403 | 0.98338 | 0.98273 | 0.98209 | 0.98144 | 0.98079 | 0.98014 | 0.97949 | 0.97884 |
| 0.014 | 0.97819 | 0.97743 | 0.97666 | 0.97590 | 0.97513 | 0.97437 | 0.97360 | 0.97284 | 0.97207 | 0.97131 |
| 0.015 | 0.97054 | 0.96968 | 0.96882 | 0.96796 | 0.96710 | 0.96624 | 0.96538 | 0.96451 | 0.96365 | 0.96279 |
| 0.016 | 0.96193 | 0.96096 | 0.95999 | 0.95902 | 0.95805 | 0.95708 | 0.95611 | 0.95514 | 0.95417 | 0.95320 |
| 0.017 | 0.95223 | 0.95116 | 0.95009 | 0.94902 | 0.94796 | 0.94689 | 0.94582 | 0.94475 | 0.94368 | 0.94262 |
| 0.018 | 0.94155 | 0.94039 | 0.93924 | 0.93809 | 0.93693 | 0.93578 | 0.93462 | 0.93347 | 0.93231 | 0.93116 |
| 0.019 | 0.93001 | 0.92878 | 0.92755 | 0.92632 | 0.92509 | 0.92386 | 0.92263 | 0.92140 | 0.92017 | 0.91894 |
| 0.020 | 0.91771 | 0.91642 | 0.91512 | 0.91382 | 0.91253 | 0.91123 | 0.90993 | 0.90864 | 0.90734 | 0.90604 |
| 0.021 | 0.90475 | 0.90350 | 0.90225 | 0.90100 | 0.89975 | 0.89850 | 0.89724 | 0.89599 | 0.89474 | 0.89349 |
| 0.022 | 0.89124 | 0.88985 | 0.88845 | 0.88706 | 0.88566 | 0.88427 | 0.88287 | 0.88148 | 0.88008 | 0.87869 |
| 0.023 | 0.87729 | 0.87586 | 0.87443 | 0.87300 | 0.87156 | 0.87013 | 0.86870 | 0.86727 | 0.86583 | 0.86440 |
| 0.024 | 0.86297 | 0.86151 | 0.86004 | 0.85858 | 0.85712 | 0.85566 | 0.85419 | 0.85273 | 0.85127 | 0.84981 |
| 0.025 | 0.84834 | 0.84685 | 0.84536 | 0.84387 | 0.84238 | 0.84089 | 0.83940 | 0.83791 | 0.83642 | 0.83493 |
| 0.026 | 0.83344 | 0.83194 | 0.83043 | 0.82893 | 0.82742 | 0.82592 | 0.82442 | 0.82291 | 0.82141 | 0.81990 |
| 0.027 | 0.81840 | 0.81689 | 0.81537 | 0.81386 | 0.81234 | 0.81083 | 0.80932 | 0.80780 | 0.80630 | 0.80478 |
| 0.028 | 0.80326 | 0.80174 | 0.80022 | 0.79870 | 0.79718 | 0.79567 | 0.79415 | 0.79263 | 0.79111 | 0.78959 |
| 0.029 | 0.78807 | 0.78655 | 0.78503 | 0.78351 | 0.78199 | 0.78047 | 0.77895 | 0.77742 | 0.77590 | 0.77438 |
| 0.030 | 0.77286 | 0.77134 | 0.76982 | 0.76830 | 0.76678 | 0.76526 | 0.76373 | 0.76221 | 0.76069 | 0.75917 |
| 0.031 | 0.75765 | 0.75631 | 0.75462 | 0.75311 | 0.75159 | 0.75008 | 0.74857 | 0.74705 | 0.74554 | 0.74402 |
| 0.032 | 0.74251 | 0.74101 | 0.73950 | 0.73800 | 0.73649 | 0.73499 | 0.73349 | 0.73198 | 0.73048 | 0.72897 |
| 0.033 | 0.72747 | 0.72598 | 0.72448 | 0.72299 | 0.72150 | 0.72001 | 0.71852 | 0.71702 | 0.71553 | 0.71404 |
| 0.034 | 0.71255 | 0.71107 | 0.70959 | 0.70811 | 0.70663 | 0.70515 | 0.70367 | 0.70220 | 0.70072 | 0.69924 |
| 0.035 | 0.69776 | 0.69630 | 0.69483 | 0.69337 | 0.69190 | 0.69044 | 0.68897 | 0.68751 | 0.68604 | 0.68458 |
| 0.036 | 0.68311 | 0.68166 | 0.68022 | 0.67877 | 0.67732 | 0.67588 | 0.67443 | 0.67298 | 0.67154 | 0.67009 |
| 0.037 | 0.66864 | 0.66721 | 0.66579 | 0.66436 | 0.66293 | 0.66150 | 0.66008 | 0.65865 | 0.65722 | 0.65579 |
| 0.038 | 0.65436 | 0.65296 | 0.65155 | 0.65014 | 0.64873 | 0.64732 | 0.64591 | 0.64451 | 0.64310 | 0.64169 |
| 0.039 | 0.64028 | 0.63889 | 0.63751 | 0.63612 | 0.63473 | 0.63334 | 0.63196 | 0.63057 | 0.62918 | 0.62779 |
| 0.040 | 0.62641 | 0.62504 | 0.62366 | 0.62229 | 0.62091 | 0.61954 | 0.61818 | 0.61682 | 0.61546 | 0.61409 |
| 0.041 | 0.61273 | 0.61138 | 0.61003 | 0.60868 | 0.60733 | 0.60598 | 0.60464 | 0.60330 | 0.60196 | 0.60062 |
| 0.042 | 0.59928 | 0.59795 | 0.59663 | 0.59530 | 0.59397 | 0.59264 | 0.59133 | 0.59007 | 0.58869 | 0.58738 |
| 0.043 | 0.58606 | 0.58475 | 0.58345 | 0.58214 | 0.58084 | 0.57953 | 0.57824 | 0.57694 | 0.57565 | 0.57436 |
| 0.044 | 0.57306 | 0.57178 | 0.57050 | 0.56922 | 0.56793 | 0.56665 | 0.56538 | 0.56411 | 0.56284 | 0.56157 |
| 0.045 | 0.56029 | 0.55903 | 0.55777 | 0.55651 | 0.55525 | 0.55399 | 0.55275 | 0.55150 | 0.55025 | 0.54900 |
| 0.046 | 0.54775 | 0.54652 | 0.54528 | 0.54404 | 0.54281 | 0.54157 | 0.54035 | 0.53912 | 0.53790 | 0.53667 |

注：4.1节用表。

| 附表1 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| atD2 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 |
| 0.047 | 0.53545 | 0.53423 | 0.53302 | 0.53181 | 0.53059 | 0.52938 | 0.52818 | 0.52698 | 0.52577 | 0.52457 |
| 0.048 | （续） （续） 0.52337 | 0.52218 | 0.52099 | 0.51980 | 0.51861 | 0.51742 | 0.51624 | 0.51507 | 0.51389 | 0.51271 |
| 0.049 | 0.51153 | 0.51036 | 0.50920 | 0.50803 | 0.50696 | 0.50569 | 0.50454 | 0.50338 | 0.50223 | 0.50107 |
| 0.050 | 0.49992 | 0.49877 | 0.49763 | 0.49649 | 0.49534 | 0.49420 | 0.49306 | 0.49193 | 0.49080 | 0.48966 |
| 0.051 | 0.48853 | 0.48741 | 0.48629 | 0.48517 | 0.48405 | 0.48292 | 0.48181 | 0.48070 | 0.47959 | 0.47848 |
| 0.052 | 0.47737 | 0.47628 | 0.47518 | 0.47408 | 0.47298 | 0.47188 | 0.47079 | 0.46970 | 0.46862 | 0.46753 |
| 0.053 | 0.46644 | 0.46537 | 0.46429 | 0.46321 | 0.46214 | 0.46106 | 0.46000 | 0.45893 | 0.45787 | 0.45680 |
| 0.054 | 0.45573 | 0.45468 | 0.45363 | 0.45257 | 0.45152 | 0.45046 | 0.44942 | 0.44838 | 0.44733 | 0.44629 |
| 0.055 | 0.44525 | 0.44421 | 0.44318 | 0.44215 | 0.44111 | 0.44008 | 0.43906 | 0.43804 | 0.43702 | 0.43600 |
| 0.056 | 0.43497 | 0.43396 | 0.43295 | 0.43194 | 0.43093 | 0.42992 | 0.42892 | 0.42792 | 0.42692 | 0.42592 |
| 0.057 | 0.42492 | 0.42393 | 0.42294 | 0.42195 | 0.42096 | 0.41997 | 0.41899 | 0.41801 | 0.41703 | 0.41605 |
| 0.058 | 0.41507 | 0.41411 | 0.41314 | 0.41217 | 0.41120 | 0.41023 | 0.40927 | 0.40831 | 0.40736 | 0.40640 |
| 0.059 | 0.40544 | 0.40449 | 0.40351 | 0.40259 | 0.40165 | 0.40070 | 0.39976 | 0.39882 | 0.39788 | 0.39695 |
| 0.060 | 0.39601 | 0.39508 | 0.39415 | 0.39322 | 0.39230 | 0.39137 | 0.39045 | 0.38953 | 0.38862 | 0.38770 |
| 0.061 | 0.38678 | 0.38587 | 0.38496 | 0.38406 | 0.38315 | 0.38224 | 0.38134 | 0.38045 | 0.37955 | 0.37865 |
| 0.062 | 0.37775 | 0.37686 | 0.37598 | 0.37509 | 0.37420 | 0.37331 | 0.37243 | 0.37155 | 0.37067 | 0.36976 |
| 0.063 | 0.36892 | 0.36805 | 0.36718 | 0.36631 | 0.36544 | 0.36457 | 0.36371 | 0.36285 | 0.36200 | 0.36114 |
| 0.064 | 0.36028 | 0.35943 | 0.35858 | 0.35773 | 0.35688 | 0.35603 | 0.35518 | 0.35434 | 0.35350 | 0.35266 |
| 0.065 | 0.35182 | 0.35099 | 0.35016 | 0.34933 | 0.34850 | 0.34767 | 0.34684 | 0.34602 | 0.34520 | 0.34438 |
| 0.066 | 0.34356 | 0.34274 | 0.34193 | 0.34112 | 0.34030 | 0.33949 | 0.33869 | 0.33788 | 0.33708 | 0.33627 |
| 0.067 | 0.33547 | 0.33468 | 0.33388 | 0.33308 | 0.33229 | 0.33150 | 0.33071 | 0.32992 | 0.32914 | 0.32835 |
| 0.068 | 0.32756 | 0.32679 | 0.32601 | 0.32523 | 0.32445 | 0.32368 | 0.32291 | 0.32214 | 0.32137 | 0.32060 |
| 0.069 | 0.31983 | 0.31907 | 0.31831 | 0.31755 | 0.31679 | 0.31603 | 0.31528 | 0.31453 | 0.31377 | 0.31302 |
| 0.070 | 0.31227 | 0.31153 | 0.31079 | 0.31004 | 0.30930 | 0.30856 | 0.30782 | 0.30709 | 0.30635 | 0.30561 |
| 0.071 | 0.30488 | 0.30415 | 0.30343 | 0.30270 | 0.30197 | 0.30125 | 0.30053 | 0.29981 | 0.29909 | 0.29837 |
| 0.072 | 0.29766 | 0.29695 | 0.29624 | 0.29553 | 0.29482 | 0.29410 | 0.29340 | 0.29270 | 0.29200 | 0.29130 |
| 0.073 | 0.29059 | 0.28990 | 0.28920 | 0.28851 | 0.28782 | 0.28712 | 0.28643 | 0.28575 | 0.28506 | 0.28437 |
| 0.074 | 0.28369 | 0.28301 | 0.28233 | 0.28165 | 0.28097 | 0.28029 | 0.27962 | 0.27895 | 0.27828 | 0.27761 |
| 0.075 | 0.27694 | 0.27627 | 0.27561 | 0.27495 | 0.27429 | 0.27362 | 0.27292 | 0.27231 | 0.27165 | 0.27100 |
| 0.076 | 0.27034 | 0.26969 | 0.26905 | 0.26840 | 0.26775 | 0.26710 | 0.26646 | 0.26582 | 0.26518 | 0.26454 |
| 0.077 | 0.26390 | 0.26326 | 0.26263 | 0.26199 | 0.26136 | 0.26073 | 0.26010 | 0.25948 | 0.25885 | 0.25822 |
| 0.078 | 0.25759 | 0.25698 | 0.25636 | 0.25574 | 0.25512 | 0.25450 | 0.25000 | 0.25328 | 0.25266 | 0.25205 |
| 0.079 | 0.25144 | 0.25083 | 0.25023 | 0.24962 | 0.24902 | 0.24841 | 0.24781 | 0.24722 | 0.24662 | 0.24602 |
| 0.080 | 0.24542 | 0.24483 | 0.24424 | 0.24365 | 0.24306 | 0.24247 | 0.24188 | 0.24130 | 0.24071 | 0.24013 |
| 0.081 | 0.23954 | 0.23897 | 0.23839 | 0.23781 | 0.23723 | 0.23665 | 0.23668 | 0.23551 | 0.23494 | 0.23437 |
| 0.082 | 0.23380 | 0.23324 | 0.23267 | 0.23211 | 0.23154 | 0.23098 | 0.23042 | 0.22986 | 0.22930 | 0.22875 |
| 0.083 | 0.22819 | 0.22764 | 0.22708 | 0.22653 | 0.22598 | 0.22543 | 0.22488 | 0.22434 | 0.22379 | 0.22325 |
| 0.084 | 0.22270 | 0.22217 | 0.22163 | 0.22109 | 0.22005 | 0.22001 | 0.21948 | 0.21895 | 0.21841 | 0.21788 |
| 0.085 | 0.21735 | 0.21682 | 0.21630 | 0.21577 | 0.21524 | 0.21472 | 0.21420 | 0.21368 | 0.21316 | 0.21264 |
| 0.086 | 0.21211 | 0.21160 | 0.21109 | 0.21057 | 0.21006 | 0.20954 | 0.20904 | 0.20853 | 0.20802 | 0.20751 |
| 0.087 | 0.20700 | 0.20650 | 0.20600 | 0.20550 | 0.20500 | 0.20449 | 0.20400 | 0.20350 | 0.20300 | 0.20251 |
| 0.088 | 0.20201 | 0.20152 | 0.20103 | 0.20054 | 0.20005 | 0.19956 | 0.19907 | 0.19859 | 0.19810 | 0.19762 |
| 0.089 | 0.19713 | 0.19665 | 0.19618 | 0.19570 | 0.19522 | 0.19474 | 0.19426 | 0.19379 | 0.19331 | 0.19284 |
| 0.090 | 0.19237 | 0.19190 | 0.19143 | 0.19096 | 0.19050 | 0.19003 | 0.18957 | 0.18910 | 0.18864 | 0.18818 |
| 0.091 | 0.18771 | 0.18726 | 0.18690 | 0.18635 | 0.18589 | 0.18543 | 0.18498 | 0.18453 | 0.18408 | 0.18362 |
| 0.092 | 0.18317 | 0.18273 | 0.18228 | 0.18183 | 0.18139 | 0.18094 | 0.18050 | 0.18006 | 0.17962 | 0.17918 |
| 0.093 | 0.17873 | 0.17830 | 0.17786 | 0.17743 | 0.17699 | 0.17655 | 0.17612 | 0.17569 | 0.17526 | 0.17483 |
| 0.094 | 0.17440 | 0.17397 | 0.17355 | 0.17312 | 0.17270 | 0.17227 | 0.17185 | 0.17143 | 0.17101 | 0.17059 |
| 0.095 | 0.17017 | 0.16975 | 0.16934 | 0.16892 | 0.16850 | 0.16809 | 0.16768 | 0.16727 | 0.16686 | 0.16645 |
| 0.096 | 0.16604 | 0.16563 | 0.16522 | 0.16482 | 0.16441 | 0.16401 | 0.16361 | 0.16320 | 0.16280 | 0.16240 |
| 0.097 | 0.16200 | 0.16160 | 0.16121 | 0.16081 | 0.16042 | 0.16002 | 0.15963 | 0.15923 | 0.15884 | 0.15845 |
| 0.098 | 0.15806 | 0.15767 | 0.15729 | 0.15690 | 0.15651 | 0.15612 | 0.15574 | 0.15536 | 0.15498 | 0.15459 |
| 0.099 | 0.15421 | 0.15383 | 0.15346 | 0.15308 | 0.15270 | 0.15232 | 0.15195 | 0.15158 | 0.15120 | 0.15083 |
| 0.100 | 0.15045 | 0.15009 | 0.14972 | 0.14935 | 0.14898 | 0.14861 | 0.14825 | 0.14788 | 0.14752 | 0.14715 |
| 0.101 | 0.14679 | 0.14643 | 0.14607 | 0.14571 | 0.14535 | 0.14499 | 0.14463 | 0.14428 | 0.14392 | 0.14356 |
| 0.102 | 0.14321 | 0.14286 | 0.14250 | 0.14215 | 0.14180 | 0.14145 | 0.14110 | 0.14075 | 0.14041 | 0.14006 |
| 0.103 | 0.13971 | 0.13937 | 0.13903 | 0.13868 | 0.13834 | 0.13799 | 0.13766 | 0.13732 | 0.13698 | 0.13664 |
| 0.104 | 0.13630 | 0.13596 | 0.13563 | 0.13529 | 0.13496 | 0.13462 | 0.13429 | 0.13396 | 0.13363 | 0.13330 |
| 0.105 | 0.13296 | 0.13264 | 0.13231 | 0.13198 | 0.13166 | 0.13133 | 0.13101 | 0.13068 | 0.13036 | 0.13004 |
| 0.106 | 0.12971 | 0.12939 | 0.12907 | 0.12876 | 0.12844 | 0.12811 | 0.12780 | 0.12748 | 0.12717 | 0.12685 |
| 0.107 | 0.12654 | 0.12623 | 0.12591 | 0.12560 | 0.12529 | 0.12498 | 0.12467 | 0.12436 | 0.12405 | 0.12375 |
| 0.108 | 0.12344 | 0.12313 | 0.12283 | 0.12253 | 0.12222 | 0.12192 | 0.12161 | 0.12131 | 0.12101 | 0.12071 |
| 0.109 | 0.12041 | 0.12612 | 0.11982 | 0.11952 | 0.11922 | 0.11393 | 0.11863 | 0.11834 | 0.11804 | 0.11775 |
| 0.110 | 0.11746 | 0.11717 | 0.11688 | 0.11659 | 0.11630 | 0.11601 | 0.11572 | 0.11544 | 0.11515 | 0.11487 |
| 0.111 | 0.11458 | 0.11430 | 0.11401 | 0.11373 | 0.11345 | 0.11316 | 0.11288 | 0.11261 | 0.11233 | 0.11205 |
| 0.112 | 0.11177 | 0.11149 | 0.11121 | 0.11094 | 0.11066 | 0.11038 | 0.11011 | 0.10984 | 0.10957 | 0.10929 |
| 0.113 | 0.10902 | 0.10875 | 0.10848 | 0.10821 | 0.10794 | 0.10767 | 0.10741 | 0.10714 | 0.10687 | 0.10661 |
| 0.114 | 0.10634 | 0.10608 | 0.10581 | 0.10555 | 0.10529 | 0.10502 | 0.10476 | 0.10450 | 0.10424 | 0.10398 |
| 0.115 | 0.10372 | 0.10347 | 0.10321 | 0.10295 | 0.10270 | 0.10244 | 0.10219 | 0.10193 | 0.10168 | 0.10143 |
| 0.116 | 0.10117 | 0.10092 | 0.10067 | 0.10042 | 0.10017 | 0.09992 | 0.09967 | 0.09942 | 0.09918 | 0.09893 |
| 0.117 | 0.09868 | 0.09844 | 0.09819 | 0.09795 | 0.09771 | 0.09746 | 0.09772 | 0.09698 | 0.09673 | 0.09649 |
| 0.118 | 0.09625 | 0.09601 | 0.09577 | 0.09553 | 0.09529 | 0.09505 | 0.09482 | 0.09458 | 0.09435 | 0.09411 |
| 0.119 | 0.09388 | 0.09364 | 0.09341 | 0.09318 | 0.09295 | 0.09271 | 0.09248 | 0.09225 | 0.09202 | 0.09179 |
| 0.120 | 0.09156 | 0.09133 | 0.09111 | 0.09088 | 0.09066 | 0.09043 | 0.09021 | 0.08998 | 0.08975 | 0.08953 |
| 0.121 | 0.08930 | 0.08908 | 0.08886 | 0.08864 | 0.08842 | 0.08820 | 0.08798 | 0.08776 | 0.08754 | 0.08732 |
| 0.122 | 0.08710 | 0.08688 | 0.08667 | 0.08645 | 0.08624 | 0.08602 | 0.08581 | 0.08559 | 0.08538 | 0.08516 |
| 0.123 | 0.08495 | 0.08474 | 0.08453 | 0.08432 | 0.08411 | 0.08390 | 0.08369 | 0.08348 | 0.08327 | 0.08306 |
| 0.124 | 0.08285 | 0.08264 | 0.08244 | 0.08223 | 0.08203 | 0.08183 | 0.08162 | 0.08142 | 0.08121 | 0.08101 |
| 0.125 | 0.08080 | 0.08060 | 0.08040 | 0.08020 | 0.08000 | 0.07980 | 0.07960 | 0.07940 | 0.07920 | 0.07900 |
| 0.126 | 0.07880 | 0.07861 | 0.07841 | 0.07822 | 0.07802 | 0.07783 | 0.07760 | 0.07744 | 0.07724 | 0.07705 |
| 0.127 | 0.07685 | 0.07666 | 0.07647 | 0.07628 | 0.07609 | 0.07590 | 0.07571 | 0.07552 | 0.07533 | 0.07514 |
| 0.128 | 0.07495 | 0.07476 | 0.07458 | 0.07439 | 0.07421 | 0.07402 | 0.07384 | 0.07365 | 0.07347 | 0.07328 |
| 0.129 | 0.07309 | 0.07291 | 0.07273 | 0.07255 | 0.07237 | 0.07219 | 0.07201 | 0.07183 | 0.07165 | 0.07146 |
| 0.130 | 0.07128 | 0.07111 | 0.07093 | 0.07075 | 0.07058 | 0.07040 | 0.07022 | 0.07005 | 0.06987 | 0.06970 |
| 0.131 | 0.06952 | 0.06935 | 0.06917 | 0.06900 | 0.06883 | 0.06866 | 0.06848 | 0.06831 | 0.06814 | 0.06797 |
| 0.132 | 0.06780 | 0.06763 | 0.06746 | 0.06729 | 0.06712 | 0.06696 | 0.06679 | 0.06662 | 0.06645 | 0.06628 |
| 0.133 | 0.06611 | 0.06595 | 0.06579 | 0.06562 | 0.06546 | 0.06529 | 0.06513 | 0.06497 | 0.06480 | 0.06464 |
| 0.134 | 0.06447 | 0.06431 | 0.06415 | 0.06399 | 0.06383 | 0.06367 | 0.06351 | 0.06335 | 0.06319 | 0.06303 |
| 0.135 | 0.06287 | 0.06272 | 0.06256 | 0.06241 | 0.06225 | 0.06209 | 0.06194 | 0.06178 | 0.06162 | 0.06147 |
| 0.136 | 0.06131 | 0.06116 | 0.06101 | 0.06086 | 0.06070 | 0.06055 | 0.06040 | 0.06025 | 0.06009 | 0.05994 |
| 0.137 | 0.05979 | 0.05964 | 0.05949 | 0.05934 | 0.05920 | 0.05905 | 0.05890 | 0.05875 | 0.05860 | 0.05845 |
| 0.138 | 0.05830 | 0.05816 | 0.05801 | 0.05787 | 0.05772 | 0.05758 | 0.05743 | 0.05720 | 0.05714 | 0.05700 |
| 0.139 | 0.05685 | 0.05671 | 0.05657 | 0.05643 | 0.05629 | 0.05615 | 0.05601 | 0.05586 | 0.05572 | 0.05558 |
| 0.140 | 0.05544 | 0.05530 | 0.05516 | 0.05503 | 0.05489 | 0.05475 | 0.05461 | 0.05448 | 0.05434 | 0.05420 |
| 0.141 | 0.05406 | 0.05393 | 0.05379 | 0.05366 | 0.05352 | 0.05339 | 0.05326 | 0.05312 | 0.05299 | 0.05285 |
| 0.142 | 0.05272 | 0.05259 | 0.05246 | 0.05232 | 0.05219 | 0.05206 | 0.05193 | 0.05180 | 0.05167 | 0.05154 |
| 0.143 | 0.05141 | 0.05128 | 0.05115 | 0.05102 | 0.05089 | 0.05077 | 0.05064 | 0.05051 | 0.05038 | 0.05025 |
| 0.144 | 0.05013 | 0.05000 | 0.04988 | 0.04975 | 0.04963 | 0.04950 | 0.04938 | 0.04925 | 0.04913 | 0.04900 |
| 0.145 | 0.04888 | 0.04876 | 0.04863 | 0.04851 | 0.04839 | 0.04827 | 0.04815 | 0.04802 | 0.04790 | 0.04778 |
| 0.146 | 0.04766 | 0.04754 | 0.04742 | 0.04730 | 0.04718 | 0.04707 | 0.04695 | 0.04683 | 0.04671 | 0.04659 |
| 0.147 | 0.04647 | 0.04636 | 0.04624 | 0.04612 | 0.04601 | 0.04589 | 0.04578 | 0.04566 | 0.04555 | 0.04543 |
| 0.148 | 0.04531 | 0.04520 | 0.04509 | 0.04497 | 0.04486 | 0.04475 | 0.04464 | 0.04452 | 0.04441 | 0.04430 |
| 0.149 | 0.04418 | 0.04407 | 0.04396 | 0.04385 | 0.04374 | 0.04363 | 0.04352 | 0.04341 | 0.04330 | 0.04319 |
| 0.150 | 0.04308 | 0.04298 | 0.04287 | 0.04277 | 0.04266 | 0.04256 | 0.04246 | 0.04235 | 0.04225 | 0.04214 |
| 0.151 | 0.04204 | 0.04193 | 0.04183 | 0.04172 | 0.04161 | 0.04150 | 0.04140 | 0.04129 | 0.04118 | 0.04108 |
| 0.152 | 0.04097 | 0.04087 | 0.04076 | 0.04066 | 0.04055 | 0.04045 | 0.04035 | 0.04024 | 0.04014 | 0.04003 |
| 0.153 | 0.03993 | 0.03983 | 0.03974 | 0.03964 | 0.03954 | 0.03944 | 0.03935 | 0.03925 | 0.03915 | 0.03906 |
| 0.154 | 0.03896 | 0.03886 | 0.03876 | 0.03866 | 0.03856 | 0.03846 | 0.03837 | 0.03827 | 0.03817 | 0.03807 |
| 0.155 | 0.03797 | 0.03787 | 0.03778 | 0.03768 | 0.03758 | 0.03748 | 0.03739 | 0.03729 | 0.03719 | 0.03710 |
| 0.156 | 0.03700 | 0.03691 | 0.03682 | 0.03673 | 0.03664 | 0.03656 | 0.03647 | 0.03638 | 0.03629 | 0.03620 |
| 0.157 | 0.03611 | 0.03602 | 0.03593 | 0.03583 | 0.03574 | 0.03565 | 0.03556 | 0.03547 | 0.03537 | 0.03528 |
| 0.158 | 0.03519 | 0.03510 | 0.03501 | 0.03493 | 0.03485 | 0.03476 | 0.03467 | 0.03459 | 0.03452 | 0.03442 |
| 0.159 | 0.03433 | 0.03424 | 0.03416 | 0.03407 | 0.03398 | 0.03389 | 0.03381 | 0.03372 | 0.03363 | 0.03355 |
| 0.160 | 0.03346 | 0.03337 | 0.03329 | 0.03320 | 0.03312 | 0.03303 | 0.03295 | 0.03286 | 0.03278 | 0.03269 |
| 0.161 | 0.03261 | 0.03253 | 0.03245 | 0.03237 | 0.03229 | 0.03221 | 0.03213 | 0.03205 | 0.03197 | 0.03189 |
| 0.162 | 0.03181 | 0.03173 | 0.03165 | 0.03157 | 0.03149 | 0.03140 | 0.03132 | 0.03124 | 0.03116 | 0.03108 |
| 0.163 | 0.03100 | 0.03092 | 0.03085 | 0.03077 | 0.03070 | 0.03062 | 0.03055 | 0.03047 | 0.03040 | 0.03032 |
| 0.164 | 0.03025 | 0.03017 | 0.03010 | 0.03002 | 0.02994 | 0.02986 | 0.02979 | 0.02971 | 0.02963 | 0.02956 |
| 0.165 | 0.02948 | 0.02940 | 0.02933 | 0.02925 | 0.02918 | 0.02910 | 0.02902 | 0.02895 | 0.02887 | 0.02880 |
| 0.166 | 0.02872 | 0.02865 | 0.02858 | 0.02851 | 0.02844 | 0.02837 | 0.02831 | 0.02824 | 0.02817 | 0.02810 |
| 0.167 | 0.02803 | 0.02796 | 0.02789 | 0.02782 | 0.02775 | 0.02767 | 0.02760 | 0.02753 | 0.02746 | 0.02739 |
| 0.168 | 0.02732 | 0.02725 | 0.02719 | 0.02712 | 0.02705 | 0.02698 | 0.02692 | 0.02685 | 0.02678 | 0.02672 |
| 0.169 | 0.02665 | 0.02658 | 0.02651 | 0.02644 | 0.02637 | 0.02630 | 0.02624 | 0.02617 | 0.02610 | 0.02603 |
| 0.170 | 0.02596 | 0.02589 | 0.02583 | 0.02576 | 0.02570 | 0.02563 | 0.02557 | 0.02550 | 0.02544 | 0.02537 |
| 0.171 | 0.02531 | 0.02525 | 0.02519 | 0.02512 | 0.02506 | 0.02500 | 0.02494 | 0.02488 | 0.02481 | 0.02475 |
| 0.172 | 0.02469 | 0.02463 | 0.02456 | 0.02450 | 0.02444 | 0.02437 | 0.02431 | 0.02425 | 0.02419 | 0.02412 |
| 0.173 | 0.02406 | 0.02400 | 0.02394 | 0.02388 | 0.02382 | 0.02376 | 0.02371 | 0.02365 | 0.02359 | 0.02353 |
| 0.174 | 0.02347 | 0.02341 | 0.02335 | 0.02329 | 0.02323 | 0.02317 | 0.02312 | 0.02306 | 0.02300 | 0.02294 |
| 0.175 | 0.02288 | 0.02282 | 0.02276 | 0.02270 | 0.02264 | 0.02258 | 0.02253 | 0.02247 | 0.02241 | 0.02235 |
| 0.176 | 0.02229 | 0.02224 | 0.02218 | 0.02213 | 0.02207 | 0.02202 | 0.02197 | 0.02191 | 0.02186 | 0.02180 |
| 0.177 | 0.02175 | 0.02169 | 0.02163 | 0.02158 | 0.02152 | 0.02147 | 0.02141 | 0.02136 | 0.02130 | 0.02125 |
| 0.178 | 0.02119 | 0.02114 | 0.02109 | 0.02104 | 0.02099 | 0.02093 | 0.02088 | 0.02083 | 0.02078 | 0.02073 |
| 0.179 | 0.02068 | 0.02063 | 0.02057 | 0.02052 | 0.02047 | 0.02041 | 0.02036 | 0.02031 | 0.02026 | 0.02020 |
| 0.180 | 0.02015 | 0.02010 | 0.02005 | 0.01999 | 0.01994 | 0.01989 | 0.01984 | 0.01979 | 0.01973 | 0.01968 |
| 0.181 | 0.01963 | 0.01958 | 0.01953 | 0.01949 | 0.01944 | 0.01939 | 0.01934 | 0.01929 | 0.01925 | 0.01920 |
| 0.182 | 0.01915 | 0.01910 | 0.01905 | 0.01900 | 0.01895 | 0.01890 | 0.01886 | 0.01881 | 0.01876 | 0.01871 |
| 0.183 | 0.01866 | 0.01861 | 0.01857 | 0.01852 | 0.01848 | 0.01843 | 0.01839 | 0.01834 | 0.01836 | 0.01852 |
| 0.184 | 0.01821 | 0.01816 | 0.01812 | 0.01807 | 0.01802 | 0.01797 | 0.01793 | 0.01788 | 0.01783 | 0.01779 |
| 0.185 | 0.01774 | 0.01769 | 0.01765 | 0.01760 | 0.01756 | 0.01751 | 0.01747 | 0.01742 | 0.01738 | 0.01733 |
| 0.186 | 0.01729 | 0.01725 | 0.01721 | 0.01716 | 0.01712 | 0.01708 | 0.01704 | 0.01700 | 0.01695 | 0.01691 |
| 0.187 | 0.01687 | 0.01683 | 0.01678 | 0.01674 | 0.01669 | 0.01665 | 0.01661 | 0.01656 | 0.01652 | 0.01647 |
| 0.188 | 0.01643 | 0.01639 | 0.01635 | 0.01631 | 0.01627 | 0.01623 | 0.01619 | 0.01615 | 0.01611 | 0.01607 |
| 0.189 | 0.01603 | 0.01599 | 0.01595 | 0.01591 | 0.01587 | 0.01582 | 0.01578 | 0.01574 | 0.01570 | 0.01566 |
| 0.190 | 0.01562 | 0.01558 | 0.01554 | 0.01550 | 0.01546 | 0.01542 | 0.01538 | 0.01534 | 0.01530 | 0.01526 |
| 0.191 | 0.01522 | 0.01518 | 0.01515 | 0.01511 | 0.01507 | 0.01503 | 0.01500 | 0.01496 | 0.01492 | 0.01489 |
| 0.192 | 0.01485 | 0.01481 | 0.01477 | 0.01474 | 0.01470 | 0.01466 | 0.01462 | 0.01458 | 0.01455 | 0.01451 |
| 0.193 | 0.01447 | 0.01443 | 0.01440 | 0.01436 | 0.01433 | 0.01429 | 0.01426 | 0.01422 | 0.01419 | 0.01415 |
| 0.194 | 0.01412 | 0.01408 | 0.01405 | 0.01401 | 0.01397 | 0.01393 | 0.01390 | 0.01386 | 0.01382 | 0.01378 |
| 0.195 | 0.01375 | 0.01372 | 0.01368 | 0.01365 | 0.01361 | 0.01358 | 0.01355 | 0.01351 | 0.01348 | 0.01344 |
| 0.196 | 0.01341 | 0.01338 | 0.01334 | 0.01331 | 0.01327 | 0.01324 | 0.01321 | 0.01317 | 0.01314 | 0.01310 |
| 0.197 | 0.01307 | 0.01304 | 0.01300 | 0.01297 | 0.01294 | 0.01290 | 0.01287 | 0.01284 | 0.01281 | 0.01277 |
| 0.198 | 0.01274 | 0.01271 | 0.01268 | 0.01265 | 0.01262 | 0.01258 | 0.01255 | 0.01252 | 0.01249 | 0.01246 |
| 0.199 | 0.01243 | 0.01239 | 0.01234 | 0.01230 | 0.01225 | 0.01221 | 0.01217 | 0.01212 | 0.01208 | 0.01203 |
| 0.200 | 0.01199 | 0.01197 | 0.01195 | 0.01194 | 0.01192 | 0.01190 | 0.01188 | 0.01186 | 0.01185 | 0.01183 |

T/CHINCOLD XXXX-2021

胶结砂砾石热学性能试验规程

条 文 说 明

目    录

4 热学性能	22

4.1 导温系数试验	22

4.2 导热系数试验	23

4.3 比热试验（绝热法）	24

4.4 绝热温升试验	25

4 热学性能

4.1 导温系数试验

导温系数测试结果的处理方法有两种，计算实例如下：

1  查表法（测试数据见表1）

根据各个时间的θ/θ0比值，查附表1得相应的at/D2值，由此值即可算出相对应时刻的导温系数a，取其平均值即为该试件的导温系数，计算实例见表 1。

表 1  导温系数试验记录计算表示例

| 时间 | 冷却时间t | 试件中心 温度 （℃） | 冷却水 温度 （℃） | t时刻 的温差θ θ（℃） | θ/θ0 | at/D2 | t时刻的 导温系数 ata（m2/h） | 导温系数 aa（m2/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h:min:s | （min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:41:0 46:0 51:0 56:0 15:01:0 06:0 11:0 16:0 21:0 26:0 31:0 36:0 41:0 46:0 51:0 56:0 16:01:0 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 72.2 72.0 70.9 67.4 62.8 57.7 53.1 48.8 44.8 41.4 38.5 35.9 33.8 31.9 30.4 29.0 27.7 | 22.5 22.7 22.6 22.6 22.4 22.2 22.1 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.7 | 49.7 49.3 48.3 44.8 40.4 35.5 31.0 26.8 22.8 19.5 16.6 14.1 12.0 10.2 8.7 7.3 6.0 | 0.62374 0.53924 0.45875 0.39235 0.33400 0.28370 0.24145 | 0.0402 0.0467 0.0537 0.0604 0.0672 0.0740 0.0807 | 0.003216 0.003202 0.003222 0.003221 0.003225 0.003229 0.003228 | 0.003221 |

2  半对数法（采用表1的测试数据）

1）以冷却时间t（单位为h）为横坐标，lnθ为纵坐标，做出lnθ=f(t)曲线，见图 1。

2） 在曲线上选择冷却时间t为30min及60min之间的数据拟合线性方程，斜率的绝对值为1.9067；如按两点割线斜率计算，冷却率为1.8982，差别较小。

m=lnθa-lnθbta-tb=ln31.0-ln12.0(60-30)/60=1.8982    （1/h）

3）计算形状系数K：

当试件半径R=0.1m，高度=0.4m时，

K=1(2.4048/R)2+(π/L)2=0.00156       (m2)

4）计算导温系数a：

a=0.00156×1.9067=0.002974         (m2/h)

查表法得出的导温系数偏大，比半对数法计算的结果大8.1%。建议以半对数法的结果为准。

图 1  lnθ与t的关系曲线

4.2 导热系数试验

根据导热系数、导温系数、比热、容重之间的关系，也可在测得胶结砂砾石导温系数、比热、容重后，用下式计算导热系数：

λ=αρC

式中    导热系数，kJ/(m·h·℃)；

α  导温系数，按4.1节方法测定，m2/h；

ρ 表观密度，按SL 352中5.38节方法测定，kg/m3；

C  比热，按4.3节方法测量，kJ/（kg·℃）。

4.3 比热试验（绝热法）

比热计算实例（数据见表 2。表中温度较高，一般升温到40℃左右即可）

第一次试验各数据计算：

1)加热器供热：q1=267.35×3.617=967.0      （kJ）

2)搅拌器供热：q2=6.752×1.5=10.1           （kJ）

3)试件桶吸热：q3=4.254×16=68.1           （kJ）

4)水吸热：q4=5.9×16×4.187=395.3         （kJ）

5)试件吸热：Q=q1+q2-q3-q4=513.7      （kJ）

第二次、第三次试验同样计算，得如下方程组：

68.42C0+2052.63C1+63038.5C2=16.10
68.85C0+3170.50C1+14748.96C2=16.29
56.45C0+3426.36C1+208799.38C2=13.50

联立求解得：

C0=1.01389
C1=-0.0006614
C2=0.00001324
c=C0+C0θ+C2θ2

将式中θ用所需温度代入，即可求得某一温度的比热c。两个试件的比热c都算出后取平均值即为本次试验所测得的比热c。

表 2  比热测定记录表

| 试验次数 | 时间 （h:min～h:min） | 温度 （℃） |  | 瓦时表读数 （W.h） |  | 试件 温升 （℃） | 加热器 耗电 （W.h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初温 | 终温 | 初读数 | 终读数 |  |  |  |
| 1 | 9:00～10:30 | 22.0 | 38.0 | 0 | 267.35 | 16.0 | 267.35 | 试件质量：31.9kg 水质量：5.9kg |
| 2 | 10:30～12:00 | 38.0 | 54.1 | 267.35 | 537.15 | 16.1 | 269.80 |  |
| 3 | 12:00～13:00 | 54.1 | 67.3 | 537.15 | 760.00 | 13.2 | 222.85 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 绝热温升试验

根据绝热介质不同，绝热温升测定仪分为水和空气循环绝热式两种。本方法对绝热温升测定仪不作硬性规定，但必须满足以下技术条件：试件尺寸大于最大骨料粒径的三倍；试验温度5℃～80℃；试验跟踪温度精度±0.1℃。

为方便引用绝热温升试验数据，建议采用最小二乘法进行过程曲线拟合，给出的绝热温升—历时最优拟合表达式、适用条件和95%置信度值，以便计算分析使用。推荐采用双曲线函数Tt=tt+aTf（Tf为拟合最终绝热温升）用于2d或3d以后绝热温升过程线的拟合。

在胶结砂砾石坝温度场计算中，绝热温升—历时函数关系是特别重要的热性能参数。随着电子计算机和有限元法的发展，复杂结构的温度场和温度应力可以在较短时间内准确计算。但是必须准确选择胶结砂砾石热性能参数，使其与实际情况相符合。否则即使方法准确，所得到的结果与实际情况仍有较大的差异。

进行胶结砂砾石绝热温升试验的目的，是测定在绝热试验条件下，由于水化所产生热量而使胶结砂砾石温度升高。所谓绝热试验条件是指水泥水化所生热量与外界不发生交换，既不放热也不吸热。

胶结砂砾石绝热温升增长的物理表现是：胶结砂砾石出搅拌机的温度称为初始温度，此时胶结砂砾石绝热温升值为零。以后随着水泥水化产生热量，绝热温升逐渐增高，最后达到一个稳定值。绝热温升T是历时t的函数，即T=F（t），应满足以下数学条件：①当t=0时，T=F（0）=0；②当t=∞时，T=F（∞）=T0（定值）；③T=F（t）在（0，∞）区间单调增加；④dT/dt=g（t）在（0，∞）区间单调降低。

胶结砂砾石掺加大量粉煤灰，水化温升持续时间很长，根据有限的试验历时（一般28d）确定最终绝热温升（T0）是困难的，且有较大的随意性。本试验方法提出利用双曲线型函数特性，根据实测绝热温升值推断最终绝热温升T0。

T=T0tn+t

式中n是由试验确定的系数。

当t=0时，T=0；当t=∞时，T=T0；当T=T0/2时，t=n，即n表示绝热温升为最终绝热温升一半的历时。

美国垦务局在三十年代曾提出混凝土绝热温升—历时表达式为

T=T0（1-e-mt）

式中m由试验确定的系数。

根据我国目前采用水泥和掺合料的品质，提出另一种绝热温升—历时表达式，即

式中a、b是由试验确定的系数。

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |