ICS *.*

*

团   体  标  准

T/CHINCOLD ***—2025

胶结砂砾石配合比设计规程

Specifications for mix proportion design of cemented sand gravel and rock

（征求意见稿）

2025-X-X发布                                         2025-X-X实施

中国大坝工程学会     发布

前     言

根据中国大坝工程学会团体标准编制修订工作安排，依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）制定。

本规程共6章，主要技术内容包括：总则、符号、基本规定、配制强度的确定、配合比的计算、配合比的试配、调整和确定等。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利等知识产权，本规程的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本规程为推荐性标准，由中国水利水电科学研究院提出，由中国大坝工程学会归口。

本规程主编单位：中国水利水电科学研究院

本规程参编单位：

本规程解释单位：中国水利水电科学研究院

本规程出版、发行单位：中国水利水电出版社

本规程主要起草人：

本规程技术内容审查人：

请各单位在执行本规程过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国大坝工程学会（通信地址：北京市海淀区玉渊潭南路3号；邮政编码：100038；电话：010-68781415；电子邮箱：chincold@126.com），以供今后修订时参考。

目      次

1 总则	1

2 符号	2

3 基本规定	4

4 配制强度的确定	5

5 配合比的计算	6

6 配合比的试配、调整和确定	8

标准用词说明	9

条 文 说 明	10

1 总则

1.0.1 为规范胶结砂砾石配合比设计，满足工程设计与施工要求，保证工程质量且经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于胶结砂砾石、富浆胶结砂砾石、加浆振捣胶结砂砾石的配合比设计。

1.0.3 本规程主要引用下列标准：

GB 175 通用硅酸盐水泥

SL 352 水工混凝土试验规程

SL 678 胶结颗粒料筑坝技术导则

DL/T 5253 贫胶渣砾料碾压混凝土施工导则

DL/T 5330 水工混凝土配合比设计规程

DL/T 5433 水工碾压混凝土试验规程

1.0.4 胶结砂砾石配合比设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 符号

fcu,0  胶结砂砾石配制强度，MPa；

fcu,k  胶结砂砾石设计龄期的立方体抗压强度标准值，MPa；

t  保证率系数，由给定的保证率P选定；

σ  胶结砂砾石抗压强度标准差，MPa；

fcu,i 第i组试件抗压强度，MPa；

n组试件的抗压强度平均值，MPa；

n  试件组数；

C—水泥用量，kg；

F—掺合料用量，kg；

δ  配合比校正系数；

mc, t  实测拌和物的质量，kg；

Vc, t  实测拌和物的体积，m3；

mw  单位体积胶结砂砾石中用水量，kg/m3；

mc  单位体积胶结砂砾石中水泥用量，kg/m3；

mp  单位体积胶结砂砾石中掺合料用量，kg/m3；

ms  单位体积胶结砂砾石中细骨料用量，kg/m3；

mg  单位体积胶结砂砾石中粗骨料用量，kg/m3。

3 基本规定

3.0.1胶结砂砾石配合比设计的基本原则：

1  应根据工程要求、施工条件和砂砾石料状况，通过试验确定各组成材料的用量。

2  胶结砂砾石配合比试验使用的原材料应采用工程中实际使用的原材料。

3  胶结砂砾石配合比应在施工前通过现场试验验证。

3.0.2 胶结砂砾石的设计龄期为180d。

3.0.3 胶结砂砾石配合比设计宜采用绝对体积法，可采用假定容重法。

3.0.4 在使用过程中对胶结砂砾石性能指标要求有变化时或胶结砂砾石原材料品种、质量有变化时，应调整或重新进行配合比设计。

3.0.5 进行配合比设计时，应收集水泥、掺合料、外加剂、砂砾石料及拌合水等原材料，并按规范的要求进行相关性能检验。

1  水泥的品种、强度等级、密度、比表面积等；

2  砂砾石岩性、种类、级配、表观密度、吸水率、压碎指标、含泥量、泥块含量等；

3  外加剂种类、品质等；

4  掺合料的品种、品质、密度等；

5  拌和用水品质。

3.0.6 进行胶结砂砾石配合比设计时，应明确下列要求：

1  胶结砂砾石的强度及保证率。

2  胶结砂砾石的抗渗等级、抗冻等级等。

3  胶结砂砾石拌合物的工作性。

4  砂砾石料最大粒径。

5  其他要求。

4 配制强度的确定

4.0.1  胶结砂砾石设计龄期立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，在设计龄期用标准试验方法测得的具有设计保证率的抗压强度，以MPa计。

4.0.2  胶结砂砾石配制强度按公式(4.0.2)计算：

(4.0.2)

式中：fcu,0  胶结砂砾石配制强度，MPa；

fcu,k  胶结砂砾石设计龄期的立方体抗压强度标准值，MPa；

t  保证率系数，依据保证率P选定，当P为80%时，其值为0.84；

σ  胶结砂砾石抗压强度标准差，MPa。

4.0.3 胶结砂砾石抗压强度标准差σ，宜按同品种胶结砂砾石抗压强度统计资料确定。

1  统计时，胶结砂砾石抗压强度试件总数应不少于30组；

2  根据近三个月同一强度等级、生产工艺基本相同的胶结砂砾石抗压强度资料，胶结砂砾石抗压强度标准差σ按公式（4.0.3）计算：

(4.0.3)

式中：fcu,i 第i组试件抗压强度，MPa；

n组试件的抗压强度平均值，MPa；

n  试件组数。

3  计算配制强度用的标准差应不小于1.2MPa，当设计龄期立方体抗压强度标准值≥10MPa，其抗压强度标准差计算值小于3.0MPa时，计算配制抗压强度用的标准差应取不小于3.0MPa。

4.0.4  考虑到胶结砂砾石强度离散性较大，没有胶结砂砾石强度资料时，σ值可按表4.0.4取值，待以后强度资料充实后再做修订。施工中应根据施工时段强度的统计结果，调整σ值，进行动态控制。

表 4.0.4 标准差σ选用值

| 胶结砂砾石强度等级 | C1804 | C1806 | C1808 | C18010 | C18015 | C18020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ（MPa） | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 注：胶结砂砾石强度标准值采用180d龄期，保证率为80%。 |  |  |  |  |  |  |

5 配合比的计算

5.0.1 胶结砂砾石配合比计算应以饱和面干状态砂砾石料为基准。

5.0.2 胶结砂砾石配合比应按下列步骤进行计算：

1  按4.0.2计算配制强度fcu,0。

2  确定现场砂砾石料的包络线最粗、最细以及平均级配。

3  根据配制强度和设计龄期立方体抗压强度标准值初选胶凝材料用量3~5种。

4  根据配制强度和设计龄期立方体抗压强度标准值初选水胶比，确定水胶比范围。

5  通过试验和调整，根据配制强度和设计龄期立方体抗压强度标准值、工作性能要求，确定每立方米胶结砂砾石材料用量和配合比。

5.0.3 配合比设计参数的选取应满足下列要求：

1  胶凝材料：胶凝材料用量不宜低于80kg/m3，其中水泥熟料用量不宜低于32kg/m3。当水泥熟料用量低于32kg/m3时应进行试验论证。

2  掺合料掺量：应根据水泥品种、水泥强度等级、掺合料品质、胶结砂砾石设计强度等具体情况通过试验确定。当采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥时，粉煤灰和其他掺合料的总掺量宜为40%～60%。当采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时，粉煤灰和其他掺合料的总掺量宜小于30%。

3  水胶比：应根据设计提出的胶结砂砾石强度要求及砂砾石的特性确定水胶比，水胶比宜控制在0.4～1.5。

4  砂率：胶结砂砾石中砂率宜在18%～35%。不满足要求时，可通过增加胶凝材料用量、或通过掺配砂料或石料调整级配。

5  单位用水量：可根据水胶比、胶结砂砾石施工工作度、砂砾石的种类和最大粒径及含砂量、外加剂等选定单位用水量。

5.0.4 设计阶段应按有关规范进行料场勘探和取样试验，根据试验结果绘制砂砾石级配包络线，得到砂砾石最粗级配、最细级配及平均级配。

5.0.5 配合比试验用砂砾石，应剔除大于150mm粒径后，并将混合砂砾石筛分为150mm～80mm、80mm～40mm、40mm～20mm、20mm～5mm 四个级配的粗骨料和5mm以下的砂。试验中分别称量、配制。

5.0.6 选定胶凝材料用量应按下列规定执行：

1  每一强度等级至少确定3种胶凝材料用量。

2  应根据历史统计资料，确定适宜的胶凝材料用量，当无历史统计资料时，胶凝材料用量可按表5.0.3确定。

表5.0.3胶凝材料用量范围

| 胶结砂砾石强度等级 | C1804 | C1806 | C1808 | C18010 | C18015 | C18020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C+F（kg/m3） | 80~100 | 80~120 | 90~120 | 90~140 | 120~180 | 140~210 |

5.0.7 选定水胶比（或水灰比）应按下列规定执行：

1  应根据设计强度等级及历史统计资料，考虑砂砾石料的特点，确定水胶比范围。

2  当无历史统计资料时，水胶比可按表5.0.4确定。

表 5.0.4 水胶比选用范围

| 胶结砂砾石强度等级 | C1804 | C1806 | C1808 | C18010 | C18015 | C18020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水胶比范围 | 1.0~1.5 | 0.8~1.4 | 0.7~1.3 | 0.6~1.1 | 0.5~0.9 | 0.4~0.7 |

3  每种胶凝材料用量下应确定3~5中水胶比。

5.0.8 确定“配合比控制范围”。在每个胶凝材料用量下，分别按最粗级配、最细级配和平均级配的砂砾石比例，根据水胶比，计算用水量并进行强度试验，建立不同级配下28d龄期及设计龄期的抗压强度与用水量的关系，确定满足施工VC值或坍落度要求的适宜用水量范围以及与之相对应的适宜强度范围，即“配合比控制范围”。

5.0.9 根据不同胶凝材料用量下的“配合比控制范围”选定最终胶凝材料用量。该胶凝材料用量下，“配合比控制范围”中平均级配胶结砂砾石设计龄期强度最小值应满足配制强度要求，同时“配合比控制范围”中最细级配胶结砂砾石设计龄期强度最小值不应低于设计强度。

6 配合比的试配、调整和确定

6.0.1 配合比试配应按下列规定执行：

1  在胶结砂砾石配合比试配时，应采用工程中实际使用的原材料。

2  在胶结砂砾石试配时，每盘胶结砂砾石的最小拌和量应符合表6.0.1的规定，当采用机械拌和时，其拌和量不宜小于搅拌机额定拌和量的1/4。

表6.0.1  胶结砂砾石试配的最小拌和量

| 骨料最大粒径（mm） | 拌和物体积（L） |
| --- | --- |
| 20 | 15 |
| 40 | 25 |
| ≥80 | 40 |

3  按计算的配合比进行试拌，根据坍落度或VC值、含气量、泌水、离析等情况判断胶结砂砾石拌和物的工作性，用选定的胶凝材料用量和砂砾石用量，调整用水量和外加剂掺量等至胶结砂砾石拌和物满足工作性要求。然后提出胶结砂砾石试验用配合比。

4  当不同胶凝材料用量的胶结砂砾石拌和物坍落度或VC值与要求值的差超过允许偏差时，可通过增、减用水量进行调整。

5  根据试配的配合比成型胶结砂砾石立方体抗压强度试件，标准养护到规定龄期进行抗压强度试验。根据试验得出胶结砂砾石抗压强度与其对应的水胶比关系，用作图法或计算法求出与胶结砂砾石配制强度（fcu,0）相对应的水胶比。

6.0.2  配合比调整应按下列规定执行：

1  按6.0.1条试配结果，计算胶结砂砾石各组成材料用量和比例。

2  按按公式(6.0.2)计算胶结砂砾石配合比校正系数δ：

δ=mc,t/Vc,tmw+mc+mp+ms+mg                             (6.0.2)

mc, t  实测拌和物的质量，kg；

Vc, t  实测拌和物的体积，m3；

mw  单位体积胶结砂砾石中用水量，kg/m3；

mc  单位体积胶结砂砾石中水泥用量，kg/m3；

mp  单位体积胶结砂砾石中掺合料用量，kg/m3；

ms  单位体积胶结砂砾石中细骨料用量，kg/m3；

mg  单位体积胶结砂砾石中粗骨料用量，kg/m3。

3  按校正系数对配合比中每项材料用量进行调整，即为调整的设计配合比。

6.0.3 确定配合比应按下列规定执行：

1  当胶结砂砾石有抗渗、抗冻和其他技术指标要求时，应用满足抗压强度要求的设计配合比，进行相关性能试验。如不满足要求，应对配合比进行适当调整，直到满足设计要求。

2  有条件时，宜进行450mm立方体试件胶结砂砾石抗压强度试验，得出不同龄期的450mm立方体与150mm立方体抗压强度的比尺效应系数及强度增长率。大试件设计龄期抗压强度低于标准立方体试件的50%时，设计抗压强度标准值应做进一步论证。

# 标 准 用 词 说 明

| 标准用词 | 严 格 程 度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

团体标准

胶结砂砾石配合比设计规程

T/CHINCOLD XXXX-2025

# 条 文 说 明

目    次

1 总则	12

3 基本规定	12

4 配制强度的确定	14

5 配合比的计算	14

6 配合比的试配、调整和确定	18

1 总则

胶结砂砾石配合比设计规程主要是根据《水工混凝土试验规程》SL352，《水工碾压混凝土试验规程》DLT 5433，《胶结颗粒料筑坝技术导则》SL 678和《水工混凝土配合比设计规程》DLT 5330编写的。胶结砂砾石分为普通胶结砂砾石、富浆胶结砂砾石和加浆振捣胶结砂砾石，普通和富浆胶结砂砾石配合比设计方法相同，加浆振捣胶结砂砾石的配合比设计和配制方法参考《水工碾压混凝土试验规程》DLT 5433和中国水利水电科学研究院发明专利《加浆振捣胶凝砂砾石的制备方法及其产品》ZL 2014 1 0184217.2。

胶结砂砾石配合比选择应以技术指标、工作性和经济性等进行综合比较选择。胶结砂砾石配合比应通过试验选择，通过审查确定。配合比选择主要包括：胶结砂砾石应有一定级配，施工过程中粗骨料不发生严重分离；工作度适中，拌和物较易碾压密实，表观密度较大；胶结砂砾石的抗压、抗拉强度等性能满足设计要求。通过现场试验验证胶结砂砾石配合比的合理性。

3 基本规定

3.0.2

为充分利用胶结砂砾石后期强度，尤其是参加掺合料的胶结砂砾石，设计龄期推荐采用180天龄期。

胶结砂砾石抗压强度设计龄期取的是180d，实际试验过程中得到的最多的是28d龄期数据，同样以28d龄期强度为计算基数，最短龄期为7d，即目标公式应适用于预测胶结砂砾石7~180d强度。如公式（1）所示。

C(n)=a*C(28)*ln(n)                     （1）

式中n为胶结砂砾石试件龄期，C(n)为龄期n d时胶结砂砾石抗压强度；C(28)为28d龄期胶结砂砾石抗压强度；a为经验系数，根据现有试验数据分析结果确定。

由公式（1）可知，只要给出a的取值和胶结砂砾石抗压强度（28d），就可以预测胶结砂砾石长龄期抗压强度。考虑胶结砂砾石材料本身的离散性，a为一个取值范围，不是固定值，同时为了保证预测范围的可用性，该范围应尽量小。

采用公式（1）对49组试验数据分别拟合分析，分析结果如表1所示。

表1 49组数据拟合分析试验结果

| 某国家级 科研项目成果 | R2 | 0.98 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.86 | 0.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数a | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.42 |
|  | R2 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
|  | 系数a | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| SJY | R2 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.77 | 0.81 |
|  | 系数a | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.39 |
|  | R2 | 0.79 | 0.85 | 0.83 | / | / | / | / | / |
|  | 系数a | 0.43 | 0.38 | 0.39 | / | / | / | / | / |
| SKB | R2 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.84 |
|  | 系数a | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.36 |
|  | R2 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.90 |
|  | 系数a | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| QW | R2 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | / | / |
|  | 系数a | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | / | / |

从表1可以看出，拟合结果相关性系数较高，系数a最大值为0.51，最小值为0.27。对系数a的值进行进一步分析，如图1所示，系数a取值集中在0.30~0.44之间，达到了41组，即84%。从公式（1）可知，系数a取值越大，计算得到的长龄期抗压强度值越大，因此，根据分析结果，建议系数a取为0.3~0.4，是偏于保守的。

图1拟合得到系数a的分布情况

3.0.3

《水工混凝土试验规程》（SL 352-2006）规定，混凝土配合比设计要求采用绝对体积法计算各组成材料用量。对胶结砂砾石，由于砂砾石的特性，配合比计算除体积法外，还可采用假定容重法。

4 配制强度的确定

4.0.1  混凝土坝结构强度计算多采用许用应力法，根据建筑物的结构特征，由规范确定其安全系数。因胶结砂砾石坝采用最大骨料粒径较大，为150mm，而试验检验胶结砂砾石抗压强度采用湿筛胶结砂砾石，由原级配大骨料胶结砂砾石筛除大于粒径40mm以上骨料后剩余的胶结砂砾石。因此，两者存在着差异，即湿筛胶结砂砾石抗压强度比原级配胶结砂砾石抗压强度高；另外，胶结砂砾石生产、浇筑过程中人为因素也会造成强度安全系数折损。有条件时，宜进行450mm立方体试件胶结砂砾石抗压强度试验，得出不同龄期的450mm立方体与150mm立方体抗压强度的比尺效应系数及强度增长率。大试件设计龄期抗压强度低于标准立方体试件的50%时，设计抗压强度标准值应做进一步论证。

4.0.2  胶结砂砾石所用的砂砾石料仅剔除150mm以上的最大骨料，不筛分、不水洗，因此胶结砂砾石强度离散性较大，不同工程由于料源级配的差异引起的强度离散性各不相同，在没有胶结砂砾石强度资料时，σ值可暂按变异系数0.40取值，施工中应根据施工时段强度的统计结果，调整σ值，进行动态控制。其中C18015和C18020为富浆胶结砂砾石，其余为普通胶结砂砾石。

5 配合比的计算

5.0.2

2  砂砾石毛料，仅需剔除或破碎超径颗粒，原则上不需要分类、分级，即使在同一地点，砂砾石级配的分布也很不均匀，即使在胶凝材料用量固定的情况下，由于级配变化带来用水量的变化也将导致胶结砂砾石强度的变异。为了应对这一问题，胶结砂砾石配合比的设计应按本规程规定的方法进行，无法采用常规混凝土配合比设计方法。砂砾石料场勘探和取样试验工作尤为重要，首先对现场砂砾石毛料粒径进行筛分试验，得到砂砾石材料最粗级配、最细级配及平均级配情况。由此，料场砂砾石材料级配将分布在最粗和最细粒径范围内。

3  胶结砂砾石包括配合比设计方法明显不同于传统混凝土。后者的配合比设计方法是要通过优选砂率和骨料级配这一步骤的，同时用水量相对固定，为“点”控制。胶结砂砾石的原材料来自于工程现场，砂砾石料仅仅要求剔除一定大粒径而不需要筛分，因此砂率和骨料级配等已固定，无法进行优选等工作，只能通过调整胶凝材料用量并最终固定一个胶材用量和控制用水量“带”这两种途径以满足工程设计强度的要求。配合比的计算主要目的是得出可参考的胶凝材料用量和用水量，以便选择3~5个胶凝材料用量进行配合比试验。

5.0.3

1  试验研究及施工实践表明，当胶凝材料用量低于80kg/m3时，胶结砂砾石的浆砂比明显降低，可碾性、液化泛浆及层间结合等施工性能较差，对硬化后的胶结砂砾石性能影响较大。另外，由于不同品种水泥其熟料含量相差较大，加之胶结砂砾石中胶凝材料用量又较少，因此本条款不仅规定了最低胶凝材料用量，而且也规定了最低水泥熟料用量，临时工程可不受此限制。根据GB175-2023规定，普通硅酸盐水泥中，熟料加石膏含量不少于80%，因此其最低水泥用量可取40kg/m3；其他品种水泥依此类推，其最低水泥用量分别可取为：粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥为55kg/m3；复合硅酸盐水泥为65kg/m3；矿渣硅酸盐水泥P.S.A型为65kg/m3、P.S.B型可取80～100kg/m3。《贫胶渣砾料碾压混凝土施工导则》（DL/T 5253-2011）中规定：胶凝材料用量不宜低于70kg/m3，水泥熟料用量正文中未作规定，条文说明中规定水泥熟料用量不宜低于35kg/m3。

4  本条款给出了砂率的适宜范围，超出此范围时通过增加胶凝材料用量、或通过掺配砂料或石料调整后仍可使用，具体调整措施应通过试验及经济性比较后确定。

5  按最粗级配、最细级配和平均级配的砂砾石比例，根据水胶比，在较宽范围内选取几个用水量进行强度试验，得到胶结砂砾石用水量与强度的关系。对不同级配的砂砾石，在某一区域内由于用水量过低、浆体少，胶结砂砾石无法碾压或振捣密实从而获得充分的强度。相反，如果用水量过多，不仅强度降低，施工工作性也将变差。可见胶结砂砾石具有一个适宜的用水量范围，以及一个与之相对应的适宜的强度分布范围，即施工中配合比控制范围，允许用水量在控制范围内浮动。不同于混凝土强度由级配和用水量固定的点控制方式，胶结砂砾石强度是由面控制或边界控制，用水量与强度随着级配而变化。因此，由于砂砾石级配的波动性，建立不同级配下胶结砂砾石强度与用水量的关系非常重要。

《胶结颗粒料筑坝技术导则》（SL 678）中规定水胶比宜控制在0.7~1.3。本规程进一步进行了试验数据的统计分析工作，根据工程及试验资料，水胶比宜控制在0.4～1.5，具体可查看图3。

表2为部分国内胶结砂砾石围堰工程和永久工程的配合比，供参考。

表2 国内几个典型胶结砂砾石工程配合比

| 工程 名称 | 设计强度 | 设计表 观密度 | 单位材料用量（kg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用水量 | 水泥 | 粉煤灰 | 石粉 | 砂砾石 | 缓凝高 减水剂 |
| 街面 | 180d龄期C7.5 | ≥2300 | 80 | 45 | 45 | 0 | 2340 | 0.63 |
| 洪口 | 28d抗压强度大于4MPa 28d抗拉强度大于0.35MPa | ≥2200 | 85 | 40 | 40 | 20 | 2175 | 0 |
|  |  |  | 115 | 55 | 45 | 30 | 2105 | 0 |
| 功果桥 | 90d龄期C5 | ≥2300 | 72 | 100 | 0 | 0 | 2238 | 0 |
|  |  |  | 74 | 70 | 30 | 0 | 2235 | 0 |
|  |  |  | 74 | 90 | 0 | 0 | 2245 | 0 |
|  |  |  | 97 | 100 | 0 | 0 | 2213 | 0 |
|  |  |  | 97 | 77 | 33 | 0 | 2203 | 0 |
| 沙沱 | 28d抗压强度不低于4MPa 28d抗拉强度大于0.35MPa 180d抗压强度不低于10MPa | ≥2200 | 75 | 40 | 40 | 0 | 2398 | 0.4 |
|  |  |  | 70 | 30 | 30 | 0 | 2391 | 0.3 |
|  |  |  | 70 | 25 | 25 | 0 | 2401 | 0.25 |
| 守口堡 | 180d龄期C6 | ≥2300 | 110 | 50 | 40 | 0 | 2215 | 0.6 |
| 顺江堰 | 180d龄期C10 | ≥2300 | 100 | 78 | 52 | 0 | 2185 | 0.7 |
| 犍为堤防 | 180d龄期C4 | ≥2300 | 82 | 45 | 45 | 0 | 2250 | 0.6 |
| 金鸡沟 | 180d龄期C8 | ≥2300 | 85 | 60 | 60 | 0 | 2195 | 0.7 |
| 西江 | 180d龄期C8 | ≥2300 | 100 | 65 | 65 | 0 | 2210 | 0.5 |

5.0.5 胶结砂砾石强度试验方法参照《水工混凝土试验规程》（SL 352）中混凝土和碾压混凝土试验的有关规定执行。由于砂砾石的离散性，室内试验时须将砂砾石按水工混凝土级配要求筛分后再按一定比例分别称量、配制，以确保试验的准确性。

5.0.6 胶凝材料用量不仅影响胶结砂砾石的强度，也影响耐久性、经济性。因此，在进行配合比时应综合考虑，通过试验确定适宜的用量。在配合比设计阶段，应选取3~5种胶凝材料用量，针对每一种胶凝材料用量开展不同用水量下的试验研究，确定适宜的胶凝材料用量十分重要。根据以往胶结砂砾石工程应用经验，选取了守口堡水库、犍为防护堤、东阳水库、金鸡沟水库、西江水库等工程，统计了67组数据，得到了不同强度等级胶结砂砾石的胶凝材料用量范围，如图2所示，根据该统计结果得到本条款中的建议范围。

当具有类似工程试验资料的时，可适当减少胶凝材料用量的数量，但不得少于2种。

图2 180d龄期强度与胶凝材料用量关系

5.0.7 胶结砂砾石强度与水胶比的关系受到砂砾石级配、含泥量等的影响不再符合保罗米公式，在配合比设计过程中不再使用“点”控制，因此，对于某一强度等级的胶结砂砾石在进行配合比设计时首先应确定的是适宜的水胶比范围，在该范围内，根据胶凝材料用量、砂砾石级配确定用水量展开配合比试验。根据以往胶结砂砾石工程应用经验，选取了守口堡水库、犍为防护堤、东阳水库、金鸡沟水库、西江水库等工程，统计了68组数据，得到了不同强度等级胶结砂砾石的水胶比控制范围，如图3所示，根据该统计结果得到本条款中的建议范围。

图3 180d龄期强度与水胶比关系

5.0.8 本条款规定配合比设计试验中，“配合比控制范围”中平均级配胶结砂砾石强度最小值应满足配制强度要求。由于实际施工中砂砾石含水率和级配分布广，因此无法固定用水量。即使水泥用量和压实度等保持固定，由于级配和用水量的变化，强度也会随之变化。为解决这一问题，本导则同时规定“配合比控制范围”中胶结砂砾石的最低强度不应低于设计强度，在此范围内不同用水量的任何级配的胶结砂砾石均可以获得更高的强度。若施工中将砂砾石级配控制在一个较窄范围内，或通过更准确的检测砂砾石的级配、吸水率及表面含水率，将用水量控制在较窄范围时，则胶结砂砾石最低强度将会提高。如果以上原则能严格执行，能控制砂砾石级配和用水量为固定值，则砂砾石级配、用水量与强度的关系将为点控制，就这相当于混凝土的概念，即骨料清洗，级配筛分，用水量固定，从而获得最大的混凝土强度，体现了级配、用水量和强度的点对应关系。显然，边界控制或面控制级配和用水量是专门针对胶结砂砾石的，其不同于混凝土的点控制。这也是胶结砂砾石和混凝土的最大区别之一。

6 配合比的试配、调整和确定

胶结砂砾石单位用水量主要取决于砂砾石的天然级配、施工VC值、胶结砂砾石强度要求、以及外加剂使用情况等因素。由于砂砾石材料级配分布广，级配和开挖条件等不同，砂砾石表层含水也不同。因此砂砾石级配的变化很难使用水量保持固定。理论上，通过跟踪砂砾石级配和含水量变化，可以固定用水量，但这个方法不现实，难以实现。因此，不同于混凝土，胶结砂砾石的单位用水量及水胶比是随着砂砾石级配的波动而波动的，因此，其单位用水量和水胶比都有一个适宜的范围，而混凝土骨料级配和用水量均可以控制在一个固定水平。

对于普通胶结砂砾石一般无耐久性的要求，对于用于垫层和保护层的富浆胶结砂砾石有耐久性要求，需参照相关规范要求确定合理的水胶比以满足工程设计要求。